Лекция  № 14

Специальные технические жидкости.

Назначение. Требования.  Марки.

Узлы и детали автомобиля при эксплуатации работают в различных условиях. Двигатели в условиях повышенной температуры, коробка передач, задний мост, рулевое управление, амортизаторы, тормоза в условиях переменных нагрузок. При эксплуатации автомобилей применяются жидкости для охлаждения двигателей, заполнения амортизаторов, гидравлических приводов тормозов и других механизмов, т.е. специальных жидкостей.

Надежная работа двигателя во многом зависит от состояния системы охлаждения и качества охлаждающей жидкости. Охлаждающие жидкости должны отвечать следующим требованиям: иметь высокую температуру кипения и испарения; эффективно отводить тепло; иметь большую теплоемкость, хорошую теплопроводность и небольшую вязкость; обладать низкой температурой кристаллизации; не образовывать отложения в системе охлаждения; не вспениваться; не дефицитным, быть дешевым, безопасным в пожарном отношении и безвредным для здоровья; не вызывать коррозии металлических, не разрушать резинотехнические детали системы охлаждения.

Для охлаждения двигателей применяют различные жидкости. При температуре окружающей среды выше 0оС  в качестве охлаждающей применяют чистую воду при температуре ниже 0оС – жидкости, имеющие низкую температуру замерзания.

Вода обладает наибольшей охлаждающей способностью, имеет самую высокую теплоемкость (4,2 кДж/ксּоС) большую теплотворность, небольшую вязкость  γ20 = 1 мм2/с, большую теплоту испарения. Основными причинами ограничивающее широкое применение воды в качестве воды являются: низкая температура замерзания – при температуре ниже 0о вода замерзает; вода вызывает в системе охлаждения отложения в виде накипи, которые нарушают режим теплообмена.

При низких температурах применяют низкозамерзающие охлаждающие жидкости. Низкозамерзающие жидкости (антифризы) – это смесь этиленгликоля с водой. Этиленгликоль маслянистая, желтоватая, без запаха жидкость. Температура кипения этиленгликоля 197оС; температура кристаллизации – 11,5оС. При смешивании этиленгликоля  с водой температура замерзания смеси колеблется в пределах от 0 до минус 70оС в зависимости от концентрации.

Антифриз марки 40 представляет собой смесь 53 % этиленгликоля и    47 % воды. Температура замерзания минус 40оС; антифриз марки 65 содержит 66 % этиленгликоля и 34 % воды температура замерзания минус 65оС. Для легковых автомобилей выпускают тосол трех марок.

Тосол А – это концентрированный этиленгликоль, содержащий присадки. Тосол А разводят с дистиллированной водой в концентрации 100, 80, 70 % с температурой замерзания соответственно минус 21, 45, 50оС.

Тосол – 40, тосол – 65 – это водный раствор тосола А с температурой замерзания минус 40 и 65оС.

В современных автомобилях в гидравлических приводах, амортизаторах, подъемных устройствах применяют гидравлические жидкости.

Жидкости, применяемые в гидравлических системах должны обеспечить надежную и длительную работу их при различных условиях эксплуатации, т.е. удовлетворять следующим требованиям: иметь необходимый уровень вязкости; низкую температуру застывания, незначительную сжимаемость; не разрушать металлические детали и резино - технические уплотнения; обладать высокой химической и физической стабильностью; обладать хорошими противоизносными свойствами; быть пожаровзрывобезопасными.

Гидравлические жидкости являются продуктами нефтяного происхождения и по своим свойствам аналогичны маслам. Основной маркой гидравлической жидкости общего назначения является масло МГЕ-10А. Масло МГЕ-10А приготавливается из компонентов, состоящих на основе низкозастывающего полимерного масла, противоизносных и защитных присадок. Масло работает при температуре от минус 55 до  +90оС.

Тормозные жидкости производят на касторовой или гликолевой основе. Между собой эти жидкости смешивать нельзя. На касторовой основе приготавливаются тормозные жидкости марки БСК – 50 % касторового масла и 50 % бутилового спирта.

На гликолевой основе изготавливаются тормозные жидкости «Нева» многокомпонентным составом, работает при температуре от -50о до +50оС.

14.1 Автомобильные специальные жидкости

При сгорании топлива в двигателе часть тепла идет на нагрев стенок камеры сгорания и всего двигателя. При достижении критической температуры двигатель перегревается, при этом ухудшается наполнение цилиндров и условия смазывания, появляется детонация, калильное зажигание, увеличивается расход топлива, снижается мощность двигателя. Для поддержания нормальной температуры двигателя его охлаждают, используя для этого охлаждающие жидкости.

К охлаждающим жидкостям предъявляются следующие требования:

- высокая температура кипения (во избежание образования паровых пробок и потерь жидкости); - низкая температура замерзания;

- высокая теплоемкость и теплопроводность;

- высокая химическая и физическая стабильность;

- коррозионная пассивность;

- не вступать в реакцию с резиновыми деталями;

- оптимальная вязкость;

- отсутствие образования накипи;

- низкая стоимость инедефицитность;

- нетоксичность и пожаробезопасность.

При температурах выше нуля всем перечисленным требованиям отвечает вода, основными преимуществами которой являются безвредность, доступность, стоимость. Вязкость воды обеспечивает легкость ее циркуляции в системе охлаждения. Вода обладает большой теплоемкостью.

14.2. Низкозамерзающие жидкости

В современных автомобильных двигателях в качестве охладителя применяют низкозамерзающие охлаждающие жидкости, или антифризы.

Наибольшее распространение получили этиленгликолевые антифризы, представляющие собой раствор этилен гликоля в воде. этилен гликоль - это двухатомный спирт СН2ОН-СН2ОН - бесцветная и без запаха жидкость, кипящая при температуре 197 ос и застывающая при -12 ос. Водные растворы этиленгликоля застывают при более низкой температуре. Так, раствор, содержащий 67 % этиленгликоля и 33 % воды, застывает при температуре -75 ос. Зависимости плотности и температуры застывания антифриза от его состава представлены на рис. 3.1 и 3.2.

Рис. 3.1. Зависимость температуры застывания водогликолевой жидкости от содержания в ней воды

Рис. 3.2. Зависимость плотности водогликолевой жидкости от содержания в ней воды

Этиленгликолевые антифризы имеют повышенную коррозионную активность к металлам и разрушают резину. Для устранения этих недостатков в антифризы вводят присадки: декстрин, предохраняющий от разрушения свинцово-оловянистый припой, алюминий и медь; динатрийфосфат, защищающий черные металлы, медь и латунь. Иногда вводят молибденовый натрий, предотвращающий коррозию цинковых и хромовых покрытий на деталях системы охлаждения. В этом случае к марке антифриза добавляют индекс «М».

Отечественной промышленностью выпускаются следующие марки антифризов: простые антифризы - 40, 65, 40М, 65М; тосолы - Тосол А, Тосол А-40, Тосол А-65.

Тосолы отличаются от простых антифризов наличием противопенных и антифрикционных присадок. Цифра в марке антифриза показывает наивысшую температуру застывания.

Тосол А - концентрированный этиленгликоль с присадками.

Для получения антифризов марок 40 или 65 его необходимо растворить в соответствующем количестве дистиллированной воды.

В антифризы вводят краситель.

Значения некоторых показателей антифризов представлены в табл. 3.1.

Определить температуру застывания антифриза можно по его плотности и показателю преломления. Зная коэффициент преломления антифриза, можно определить в нем содержание этиленгликоля:

с= (n - 1,334) ·103,

где п - коэффициент преломления.

Таблица 3.1. Низкозамерзающие охлаждающие жидкости

| Показатель | Простой антифриз |  |  |  |  | Тосол |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрат |  | 40 | 65 |  | Д (концентрат) | Д-4О | Д-65 |
| Цвет жидкости | Светло-желтый (слегка мутная жидкость) |  |  |  |  | Желто-зеленый |  |  |
| Цвет красителя | - |  | - | Оранжевый |  | Голубой | Красный | Голубой |
| Плотность при температуре 20 ОС, кг/м3 | 1110-1116 |  | 1067-1072 | 1085-1090 |  | 1120-1140 | 1075-1085 | 1085-1095 |
| Температура кристаллизации, ос, не выше |  | - | -40 |  | -65 | - | -40 | -65 |
| Температура кипения, ос, не ниже |  | - | 100 |  | 100 | 170 | 105 | 105 |
| Этиленгликоль, % (по массе), не менее |  | 94 | 52 |  | 64 | 96 | 53 | 63 |
| Вода, % (по массе), не более |  | 5 | 47 |  | 35 | 3 | 44 | 35 |
| Присадки, г/л: декстрин динатрийфосфат антипенная антифрикционные |  | 1,80-1,85 4,4-5,6 - - | 1 2,5-3,5 - - |  | 1 3,0-3,5 - - | 1,0 - 0,1 5 | 0,4 - 0,05 2,55 | 0,5 - 0,08 2,95 |

Осо6енностн антифриза

Этиленгликоль - сильный яд, поэтому после контакта с ним необходимо тщательно вымыть руки.

При эксплуатации в первую очередь испаряется вода, это изменяет состав, а следовательно, и температуру застывания антифриза.

Температурный коэффициент объемного расширения у антифризов больше, чем у воды, поэтому заливать его следует на 5-8 % меньше, чем воды, или использовать в составе системы охлаждения расширительный бачок;

Нельзя допускать попадания в антифриз нефтепродуктов, так как в этом случае распадаются присадки.

14.3. Жидкости для гидравлических систем

Тормозные жидкости (жидкости для гидравлического привода тормозного механизма) служат в качестве рабочего элемента для передачи усилия от педали тормозного механизма до колодок.

К тормозным жидкостям предъявляются следующие требования:

- не должны вызывать коррозии металлических деталей, набухания и разрушения резины;

- должны обладать хорошими вязкостно-температурными и смазывающими свойствами;

- иметь высокую температуру кипения;

- быть стабильными (не расслаиваться и не выделять осад-

ки, не вспениваться).

Тормозные жидкости про изводят на касторовой и гликолевой основе, их свойства улучшают присадками.

Тормозные жидкости на касторовой основе представляют собой растворы спиртов и касторового масла. Они имеют хорошие смазывающие свойства и не вызывают набухания и разрушения резиновых деталей.

Тормозные жидкости на касторовом основе

БСК - 50 % бутилового спирта и 50 % касторового масла.

ЭСК - 40 % этилового спирта и 60 % касторового масла.

АСК - 60 % изоамилового спирта и 40 % касторового масла.

Жидкости марок БСК, ЭСК, ЛСК рекомендуется применять при температуре не ниже -20 ОС, так как при более низких температурах происходит расслоение спирта и касторового масла. Их температура кипения 115 ОС, цвет от красного до оранжевого.

Тормозные жидкости на гликолевом основе

ГТЖ-22М - смесь гликолей с противокоррозионной присадкой, имеет хорошие низкотемпературные свойства, легко смешивается с водой и при обводнении не теряет работоспособности, однако обладает недостаточными смазывающими свойствами; температура кипения не ниже 190 ОС; работоспособна до температуры -50 ОС; имеет зеленый цвет, прозрачная.

Тормозные жидкости с аналогичными свойствами - «Томь» И «Роса», их температуры кипения 220 и 260 ос соответственно, имеют светло-желтый цвет.

Тормозная жидкость «Нева» имеет температуру кипения 190 ОС, работоспособна до температуры -50 ОС, цвет - желтый.

Все тормозные жидкости гигроскопичны. В процессе эксплуатации из-за колебаний температуры в тормозную систему проникает влага через резиновые уплотнители, в результате снижается температура кипения тормозной жидкости. Для тормозной жидкости «Нева» температура кипения становится критической примерно через год, для тормозной жидкости «Том М примерно через два года, а для тормозной жидкости «Роса» через три года. Снижение температуры кипения при интенсивном пользовании тормозными механизмами приводит к образованию паровых пробок в тормозной системе и ее отказу. Регулярная замена тормозной жидкости является гарантией работоспособности тормозной системы.

Гликолевые тормозные жидкости ядовиты и при работе с ними нужно соблюдать такие же меры предосторожности, как и при работе с низкозамерзающей жидкостью.

Нельзя смешивать между собой спиртокасторовые и этилен-гликолевые тормозные жидкости, так как они полностью теряют свои качества и становятся непригодны к работе.

14.4. Амортизаторные жидкости

Амортизаторные жидкости представляют собой маловязкие масла, которыми заполняют гидравлические амортизаторы. они должны обладать хорошими смазывающими и антикоррозионными свойствами, иметь низкую температуру застывания и достаточную вязкость при температуре до 100 ОС, стабильность, обеспечивающую сменную работу до 100 тыс. км пробега автомобиля.

Основным показателем для амортизаторных жидкостей является вязкость. Большинство рабочих жидкостей, применяемых в телескопических амортизаторах, имеют следующие значения вязкости: при температуре 20 ос - 30-60 MM2/c; 50 ос 10-16 MM2/c; 100 ос - з,5-6,0 MM2/c. высокие требования предъявляются к вязкости амортизаторной жидкости при отрицательных температурах. Так, при температуре -20 ос вязкость не должна превышать 800 MM2/c. При более высокой вязкости работа амортизатора резко ухудшается и происходит блокировка подвески. Уже при температуре -30 ос вязкость товарных амортизаторных жидкостей превышает 2000 мм2/c, а при -40 ос достигает 5000-10000 MM2/c. При таких температурах обеспечить требуемую вязкость могут амортизаторные жидкости на синтетической основе.

Выпускаются амортизаторные жидкости марок АЖ-12Т и МГП-10.

Амортизационная жидкость АЖ-12Т - прозрачная, цвет от светло-желтого до светло-коричневого, является смесью маловязкого минерального масла и полиэтилсилоксановой жидкости с противоизносной И антиокислительной присадками, температура застывания -52 ос.

Амортизационная жидкость МГП-I0 - прозрачная, цвет от светло-желтого до светло-коричневого, является смесью трансформаторного масла и полисилоксановой жидкости с добавлением животного жира, антиокислительной и противопенной присадок, температура застывания не выше -40 ос. МГП-10, применяемая уже длительное время в амортизаторах легковых автомобилей классических моделей, не обеспечивает достаточной износостойкости телескопических стоек переднеприводных моделей. Поэтому на смену ей была разработана амортизаторная жидкость МГП-12 с улучшенными смазывающими свойствами.

В состав амортизаторных жидкостей вводят различные добавки против окисления, вспенивания, повышения смазывающих свойств и температуры застывания.

Простейшими заменителями амортизаторных жидкостей могут служить индустриальное, турбинное и трансформаторные масла, а также их смеси, однако при понижении температуры у них значительно возрастает вязкость, что при водит К жесткой работе амортизатора.

14.5. Пусковые жидкости

В условиях низких температур при отсутствии пускового подогревателя на двигателе для облегчения пуска холодного двигателя могут применяться пусковые жидкости, которые обеспечивают холодный пуск двигателя с последующим переходом его работы на штатное топливо.

Отечественной промышленностью выпускаются следующие пусковые жидкости:

Арктика - для карбюраторных двигателей;

Холод Д-40, жидкость НАМИ и диэтиловый эфир - для дизелей.

Диэтиловый эфир является обязательным компонентом всех пусковых жидкостей. Кроме него для снижения износа в состав пусковых жидкостей вводят присадки с маслами, а также компоненты, способность воспламеняться которых находится между эфиром и топливом.

Пусковые жидкости Арктика, НАМИ и Холод Д-40 впрыскиваются во впускной трубопровод или камеру сгорания с помощью специального приспособления, для этого они выпускаются в запаянных ампулах. пять-восемь капель диэтилового эфира подается во впускной трубопровод при снятом воздушном фильтре в момент проворачивания коленчатого вала.

14.6. Стеклоомывающие жидкости

В качестве стеклоомывающей жидкости обычно используют воду. Однако вода замерзает при температуре окружающей среды ниже нуля и не поступает к форсункам системы омывания. Вторым недостатком воды является то, что она в силу высокого поверхностного натяжения плохо смачивает стекло и в виде капель стекает с него. Для устранения этих недостатков производят специальные стеклоомывающие жидкости, которые представляют собой смеси воды, спирта и моющего вещества. В качестве спиртов за рубежом используют этанол, метанол и изопропанол. В России выпускают жидкости только с изопропанолом. Производители выпускают, как правило, концентраты (60-80 % спирта), которые разбавляются водой в два-четыре раза. оптимальной концентрацией можно считать 10-29 % спирта (в зависимости от температуры окружающей среды), что обеспечивает нормальную подачу жидкости к форсункам и хорошую растекаемость по стеклу.

14.7. Моющие средства

Для удаления различных технических загрязнений в системах, узлах и механизмах применяют моющие средства. Эти средства могут быть однокомпонентными и многокомпонентными.

Для очистки двигателя при смене масла применяют промывочное масло ВНИИ НП-ФД. При отсутствии специального масла работающий на холостом ходу двигатель промывают маслом с низкой вязкостью типа МГ-22А (АУ) или индустриального, либо смесью из 10 % дизельного топлива и моторного масла. Масляный радиатор промывают смесью из 75 % бензина и 25 % ацетона.

Топливный бак автомобиля промывают сильной струей воды, затем бензином, взбалтывая, а после продолжительной эксплуатации - ацетоном и горячей водой.

Детали карбюратора промывают, погружая на 20-30 мин в ацетон.

Существуют и специальные моющие средства, такие, как ТМС-31, Вертолин-74, которые используют для межоперационной Очистки металлических деталей от маслообразных загрязнений.

МС-4, МС-6 и Нефос - серия лабомидов, при меняется для очистки деталей при ремонте автомобилей от асфальтосмолистых и маслогрязевых отложений.

Средство «Анкрас» очищает детали камеры сгорания от нагара.

В настоящее время автохимия предлагает потребителям широкий ассортимент современных моющих средств различного направления.

Список литературы

- Башкирцев В.Н. Ремонт автомобилей полимерными материалами. М., 2000

- Ваванов В.В., Вайншток В.В., Гуреев А.А. Автомобильные пластичные смазки. М., 1986

- Концова Л.В. Горючесмазочные материалы для автомобильной техники. Воронеж, 1993

- Крутяков В.С. Охрана труда и основы экологии на железнодорожном транспорте и в транспортном строительстве. М., 1993

- Манусаджанц О.И., Смаль В.Ф. Автомобильные эксплуатационные материалы. М., 1989