Лекция № 1 СЫРЬЕВАЯ БАЗА ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Типы руд и месторождений цветных металлов

Производство цветных металлов (медь, свинец, цинк, никель) непрерывно растет и ожидается, что в 2000 г. оно превысит уровень 1970 г. в 2,5 – 3 раза, а масса добываемой руды, с учетом ее обеднения, увеличится в 4 – 5 раз. Развитие производства цветных металлов обеспечивается запасами их руд, по которым СНГ занимает одно из первых мест в мире.

К важнейшим промышленным типам медных руд относят медистые песчаники, медно-порфировые и медно-колчеданные руды.

Большая часть мировых запасов меди сосредоточена в медно-порфировых месторождениях, руды которых отличаются низким содержанием полезных компонентов (меди и молибдена), но имеют большую промышленную ценность в связи со значительными масштабами минерализации, крупными размерами рудных тел и возможностью разработки их открытым способом. Эти руды обеспечивают основную часть мировой выплавки меди и значительную долю производства молибденовых концентратов. Помимо меди и молибдена они являются также важным источником получения золота, серебра, селена, теллура и рения. В СНГ медно-порфировые месторождения расположены в Казахстане (Коунрадское, Бощекульское и др.), Западном Тянь-Шане (Алмалыкская группа), Армении (Каджаран, Агарак, Джиндара). За рубежом медно-порфировые месторождения сконцентрированы в основном в Западно-Американском медно-порфировом поясе Кордильер и Анд. Наиболее крупные месторождения медно-порфировых руд сосредоточены в Чили (Чукикатама, Эль Тениенте) и южной части Перу. Медно-порфировые месторождения известны также в других странах Латинской и Центральной Америки, США и Канаде, Филиппинах и Малайзии, Индонезии, Папуа-Новой Гвинее, Ираке, Болгарии, Югославии, Испании и других странах.

Большое промышленное значение имеют медистые песчаники и сланцы. Стратиморфные месторождения медистых песчаников в СНГ представлены Джезказганским месторождением в Центральном Казахстане и Удоканским месторождением в Восточной Сибири. Руды Джезказганского месторождения кроме меди содержат также свинец, цинк и другие примеси. Руды Удоканского месторождения – практически мономинеральные (медные). Перспективы развития этого месторождения связаны с эксплуатацией Байкало-Амурской магистрали. Месторождения медистых песчаников известны также в Средней Азии, Алтае-Саянской области, на Мангышлаке и в других районах. За рубежом одним из крупнейших в мире районов развития медистых песчаников является меденосный пояс в Африке, протянувшийся вдоль границ Заира и Замбии. Стратиморфные месторождения меди известны также в Польше, Германии, США, КНР.

Важный промышленный тип – медно-колчеданные месторождения. Главные их компоненты – медь, цинк и сера. Обычно колчеданные месторождения характеризуются менее крупными масштабами минерализации меди, но их доля в разведанных запасах и добыче меди, особенно в СНГ (на Урале) и Канаде, значительна. Разработка медно-колчеданных месторождений рентабельна, так как попутно с медью из руд извлекаются цинк, золото, серебро, сера, железо и многие другие компоненты, стоимость которых в несколько раз превышает стоимость меди. В Канаде из медно-колчеданных месторождений получают 1/3 всех цветных металлов.

Месторождения свинца и цинка характеризуются тем, что в состав их руд могут входить также медь, олово, сурьма, висмут, кадмий, селен, теллур, таллий, индий, золото, серебро. В связи с этим руды свинца и цинка называют полиметаллическими. Различают скарновые, метасоматические, жильные, колчеданные, стратиформные и метаморфизованные полиметаллические месторождения.

Скарновые месторождения свинца и цинка выявлены на Дальнем Востоке (Дальнегорское), Центральном Казахстане (Кызыл-Эспе, Аксоран и др.), в Средней Азии (Алтын-Топкан, Кансай и др.), а метасоматические – в Средней Азии и Восточном Забайкалье (Благодатское, Екатерино-Благодатское). Известен ряд жильных месторождений. Наиболее значительными из них являются месторождения Садон и Згид в Горной Осетии (Кавказ). На территории Рудного Алтая, Центрального Казахстана, Узбекистана, Бурятии, Восточного Кавказа находятся колчеданные полиметаллические месторождения. Ряд месторождений в Казахстане (Кара-тау), Узбекистане, Киргизии относятся к стратиморфным, а Горевское месторождение в Енисейском кряже, Холодинское и другие в Северном Прибайкалье – к метаморфизованным месторождениям.

Свинцово-цинковая промышленность СНГ основана на комплексной переработке разных по составу полиметаллических руд. Существенные их запасы сосредоточены в Казахстане, где производится более 70 % свинца и           50 % цинка в стране. За рубежом уникальными по запасам и качеству руд метаморфизованными, свинцово-цинковыми месторождениями являются месторождения Брокен-Хилл в Австралии, Сулливан и Пайн-Пойнт в Канаде. В Японии основные запасы меди сосредоточены в колчеданных полиметаллических рудах типа «куроко». Различные по запасам месторождения свинца и цинка известны также в США (Ред-Дог), Мексике, Перу, Испании, Польше.

Основу никелевой промышленности составляют сульфидные медно-никелевые руды, приуроченные к ультраосновньм и основным породам, и силикатные руды, связанные с латеритной корой выветривания ультраосновных пород. Страны СНГ является одними из немногих стран, в которых развито производство никеля. Сырьем являются сульфидные медно-никелевые, руды Кольского полуострова и Восточной Сибири. На Украине, Урале и в Казахстане известны месторождения силикатных никелевых руд. Ценность сульфидных медно-никелевых и силикатных никелевых руд велика в связи с попутным извлечением из этих руд кобальта, платины и других металлов. За рубежом основная часть разведанных запасов сульфидных медно-никелевых руд находится: в Канаде, где расположено одно из крупнейших месторождений – Садбери. Небольшие сульфидные медно-никелевые месторождения известны в ЮАР и Австралии. В странах, расположенных в тропических и субтропических зонах, более 95 % запасов никеля заключено в силикатных рудах коры выветривания (Новая Каледония, Индонезия, Бразилия, Колумбия, Доминиканская Республика и др.).

Характеристика руд

Руды цветных металлов обладают рядом характерных особенностей, которые определяют не только выбор технологии их переработки и обогащения, но и технологию разработки месторождений. К основным из них относятся следующие.

Комплексность сырья. В рудах цветных металлов, наряду с основными металлами (медью, свинцом, цинком, никелем, кобальтом, молибденом, вольфрамом, висмутом) присутствуют золото, серебро, кадмий, индий, селен, теллур, рений, таллий, галлий, редкие земли, сера, барит, флюорит, кварц и другие элементы и минералы. Основная масса (80 – 85 %) цветных металлов в рудах представлена сульфидными минералами. Благородные металлы и примеси присутствуют в рудах, главным образом в виде изоморфных смесей и тонкодисперсных включений в минералы основных и сопутствующих полезных компонентов, таких, как, например, молибденит, барит, пирит и др. Несульфидные минералы представлены оксидами, силикатами, карбонатами, фосфатами   и  другими   породными   минералами  в  различном   их соотношении. Существующий уровень технологии переработки и обогащения руд цветных металлов позволяет осуществить практически безотходное производство, однако возможность организации его на практике зависит также и от экономических, географических, ведомственных и других факторов, действующих в регионе.

Низкое содержание цветных металлов в рудах. Среднее содержание меди в медно-порфированных рудах за рубежом в настоящее время составляет около 0,9 %, в медистых песчаниках – 3,5 %,  в медно-колчеданных рудах – 1,4%. В этих же пределах изменяются средние содержания свинца, никеля и цинка. Содержания сопутствующих металлов при этом оцениваются обычно сотыми и тысячными долями процента. Руды месторождений СНГ по содержанию свинца и цинка примерно в 2 раза беднее канадских и австралийских, по содержанию меди примерно равны, а содержание никеля в сульфидных рудах выше, чем за рубежом.

По содержанию металлов руды условно делят на богатые, бедные и забалансовые (непромышленные), границы между которыми определяются состоянием техники и технологии обогащения, экономическими интересами и потребностями государства в производстве металлов, Непрерывный рост производства и потребления основных цветных металлов (меди, свинца, цинка, никеля) сопровождается непрерывным снижением их содержания в перерабатываемых рудах. Например, среднее содержание меди в медных рудах США за последние 90 лет снизилось в 10 раз и составляет в настоящее время около 0,4 %, а к 2000 г. упадет до 0,25 %.

Тонкая дисперсная связь ценных компонентов с вмещающими горными породами и между собой. По крупности вкрапленности различают руды: крупновкрапленные (размер включений извлекаемых минералом более 0,4 мм); средней вкрапленности (0,15 – 0,40 мм) и тонковкрапленные (меньше 0,15 мм). По характеру вкрапленности различают равномерно вкрапленные, неравномерно вкрапленные руды и руды с агрегатной вкрапленностью минералов. Различный характер минерализации перерабатываемых руд требует разработки более совершенной технологии рудоподготовки, применения более сложных, стадиальных схем обогащения. Как правило, отечественные руды отличаются более тонкой вкрапленностью минералов и более сложным минеральным составом, что существенно ухудшает их обогатимость.

Сложность и изменчивость вещественного состава руд. Руды цветных металлов весьма разнообразны и изменчивы по химическому и минеральному составу, характеру вкрапленности и текстурно-структурным особенностям, степени окисленности, крепости, дробимости, измельчаемости, обогатимости.

В зависимости от соотношения сульфидных и окисленных минеральных форм основных металлов руды подразделяют на сульфидные, смешанные и окисленные. Если основные металлы в медных и медно-молибденовых рудах более чем на 90 %, а в полиметаллических – более чем на 80 %, представлены сульфидными минералами, то руды считают сульфидными; если содержание сульфидных фракций основных металлов меньше 50 – окисленными. При промежуточных содержаниях сульфидных форм основных металлов руды считаются смешанными. С увеличением степени окисления руд ухудшается их обогатимость. Причины: возрастающая сложность минерального состава руд; окисление поверхности, активация и взаимоактивация имеющихся сульфидов; многообразие и худшая флотируемость (по сравнению с сульфидами) окисленных минералов; тесная связь окисленных минералов цветных металлов с минералами породы и между собой; резким возрастанием в рудах содержания охристо-глинистых щламов, растворимых солей и непостоянства вещественного состава руд.

Основная масса (80 – 85 %) цветных металлов сосредоточена в сульфидных оруднениях и сульфидные руды являются основным источником их производства. В зависимости от содержания сульфидов в руде различают вкрапленные (менее 25 % сульфидов) и сплошные (массивные) (более 50 % сульфидов) руды. Сульфидные медные руды при этом подразделяют на первичные и вторичные (в зависимости от соотношения первичных и вторичных сульфидов меди в них).

Различные сочетания свойств руд создают большое многообразие их типов и разновидностей, отличающихся между собой важными технологическими свойствами по отношению к процессам дробления, измельчения, обогащения и др. Поэтому технологические типы и сорта руд на каждой обогатительной фабрике определяют по результатам специально проведенных технологических испытаний.

Сложные горно-технологические условия залегания в недрах рудных месторождений. Месторождения цветных металлов отличаются обычно сравнительно небольшими запасами, особой сложностью морфологии и разобщенностью рудных тел, весьма крепкими рудами и вмещающими породами, предопределяющими большую трудоемкость при их разработке. Разнообразие наблюдаемых при этом структур и текстур сопровождается резкими изменениями   физико-механических свойств   руды.   Руды считают мягкими, если коэффициент их крепости по шкале М. М. Протодьяконова не превышает 10; средними (10 – 14); твердыми (14 – 18); весьма твердыми (более 18). При этом средний взвешенный показатель абразивности составляет, мг: до 10 для мягких; 10 – 30 для средних; 30 – 45 для твердых и более 45 для весьма твердых.

Разработка месторождений осложняется необходимостью выдачи руд по технологическим сортам. Промышленные типы руд выделяются по содержанию в них основных и сопутствующих компонентов, а также по форме рудных тел и генезису. Дальнейшее дифференцирование руд до технологических сортов, как объектов обогащения, производится путем выделения подтипов и разновидностей их по степени окисленности, крупности и характеру вкрапленности рудных минералов, крепости, текстурно-структур-. ным особенностям и другим признакам на основании результатов технологического картирования месторождения. Число технологических сортов определяет выбор способа вскрытия месторождения и системы его разработки.

Основная тенденция, характеризующая положение с сырьевой
базой цветной металлургии в СНГ и за рубежом, – обеднение-
руд, уменьшение крупности и усложнение характера вкрапленности
ценных компонентов, увеличение степени окисления и ухудшение обогатимости руд.

Ввод   в   эксплуатацию новых   месторождений,   значительная часть которых находится в малоосвоенных районах Сибири, Дальнего  Востока   и   Казахстана:   медного  Удоканского,  свинцово-цинковых Горевского и Озерного, полиметаллического Филизчайского, барито-свинцово-цинкового Жайремского и других месторождений существенно увеличит долю труднообогатимых, в том числе окисленных и смешанных медных и особенно свинцово-цинковых руд. Среди колчеданных медно-цинковых руд Урала, Кавказа и Казахстана доля труднообогатимых руд уже сейчас достигает                 70 – 75 %. В ближайшее время примерно вдвое увеличится доля тонковкрапленных руд, для которых необходимое измельчение перед флотацией составляет 85 – 100 % - 0,074 мм; уменьшится и содержание ценных компонентов в перерабатываемых рудах. За рубежом в эксплуатацию также вовлекаются все более бедные руды и особенно это характерно для медных руд. Например, на фабрике «Бренда» (Канада) перерабатывают руды с содержанием меди 0,2 %, «Гибралтар» - с содержанием 0,37 %,   «Сиеррита» (США) – 0,32 %, В Финляндии и на Филиппинах вовлекаются в переработку бедные  никелевые  руды с содержанием   никеля в них 0,2 – 0,3 %.

Качественному ухудшению сырьевой базы и значительному увеличению требуемых капиталовложений, при неминуемом росте стоимости извлекаемых из руд металлов, пытаются противопоставить:

- максимально возможное увеличение объема  добычи и переработки  руды  на  каждом   вновь  вводимом или   расширяемом (за счет новых участков) месторождении, чтобы снизить удельные капитальные затраты и эксплуатационные расходы на каждую тонну перерабатываемой руды и тем самым, в какой-то мере, компенсировать ее обеднение. Для этого ведется интенсивная разработка, освоение машиностроительной промышленностью и быстрое внедрение все более крупного и высокопроизводительного горно-транспортного и обогатительного оборудования (экскаваторов, автосамосвалов, дробилок, мельниц, флотационных машин и др.). Производственная мощность некоторых зарубежных медных горно-обогатительных предприятий составляет около 100 тыс. т/сут («Сиеррита», «Бугенвиль и др.); проектируются и строятся еще более мощные предприятия (до 150 – 170 тыс. т/сут) на базе месторождений Серро Короладо и Тенке-Фунгуруме;       .

- новые технологические решения по рудоподготовке и обогащению руд, более экономичные проектные и общеинженерные решения как в комплексе «рудник-фабрика», так и в комплексе «рудник-фабрика-металлургический завод», чтобы снизить удельные затраты на добычу и переработку руды, повысить комплексность ее использования и тем самым прибыль предприятия;

- максимальное сокращение сроков разведки месторождений, проектирования, строительства и пуска горно-обогатительных предприятий, с целью сокращения материальных затрат и быстрой, окупаемости капиталовложений.

Литература: 1 [3 – 10].

Контрольные вопросы:

1 Назовите наиболее крупное месторождение меди в Казахстане?

2 Назовите наиболее крупное месторождение полиметаллических руд Казахстане?

3 Объясните в чем выражается комплексность руд цветных металлов?

4 Назовите как подразделяются руды цветных металлов по степени окисленности?