Пенообразование. Реагенты-вспениватели.

- Процесс пенообразования и крупность пузырьков

- Свойства вспенивателей.

- Механизм действия вспенивателей.

- Реагенты, применяемые в промышленности

Воздушные пузырьки являются основным «транспортом» для переноса в пену частиц флотируемого минерала. Для эффективного ведения процесса необходима большая поверхность раздела газ-жидкость. Величина ее определяется количеством воздуха, проходящего через флотационную камеру в единицу времени, и крупностью пузырьков. При одном и том же количестве воздуха поверхность раздела тем больше, чем мельче пузырьки.

Уменьшение крупности пузырьков ограничивают 2 условия: 1) плотность нагруженного частицами пузырька должна быть меньше плотности пульпы для обеспечения его всплывания; 2) пузырек должен всплывать с определенной скоростью. Оптимальная скорость всплывания пузырьков 5-15 см/с.

При большой крупности пузырьков уменьшается поверхность раздела газ-жидкость, снижается скорость флотации – скорость выведения минерала в пену. Крупные пузырьки быстро всплывают, время их нахождения в камере невелико. Они имеют большую подъемную силу, но малоэффективны. Мелкие пузырьки находятся в пульпе дольше, сильнее минерализуются, что дополнительно снижает скорость их всплывания. Но при низкой скорости они не успевают попасть в пену и выносятся потоком пульпы в следующую камеру машины и далее в хвосты. Оптимальная крупность пузырьков 0.6-1.2 мм.

Очень мелкие пузырьки, закрепляясь на частицах, дополнительно их гидрофобизируют. Флотация «активированных» пузырьками частиц идет быстрее. Поэтому в пульпе должны находиться как очень мелкие пузырьки (для активации), так и крупные (для транспортирования). Наибольшее число пузырьков имеют размер 0.6-0.8 мм.

Вспениватели создают условия для пенообразования путем снижения свободной поверхностной энергии на границе раздела жидкость-газ, т.е. снижения поверхностного натяжения. Таким образом снижаются затраты энергии, необходимой для образования новой поверхности раздела фаз в виде воздушных пузырьков.

Вспениватели должны обладать достаточной поверхностной активностью p, которая определяется как отношение между изменением свободной поверхностной энергии и изменением концентрации вспенивателя в растворе:

p = dσ / dC .

Графически (рис. 18.1) поверхностная активность выражается тангенсом угла наклона кривой σ = f(C).

σ

С

Δσ

ΔС

Δσ

ΔС

А

В

E

F

Из рисунка видно, что при увеличении концентрации С значение р уменьшается (участок EF). При низких концентрациях на кривой имеется отрезок АВ, на котором угол наклона кривой изменяется мало и поверхностная активность остается практически постоянной. Это значение принимается за меру поверхностной активности данного вспенивателя.

Рисунок 18.1.

Поверхностная активность зависит от рода полярной группы, числа, длины и строения углеводородной цепи в молекуле. Для веществ одного гомологического ряда поверхностная активность увеличивается примерно в 3 раза при увеличении длины углеводородной цепи на одну группу =СН2. Но растворимость вспенивателей при этом уменьшается во столько же раз. Эти зависимости носят название правила Траубе (по отношению к поверхностной активности, по отношению к растворимости).

ПАВ с низким числом групп =СН2 хорошо растворяются, но имеют низкую поверхностную активность и слабые пенообразующие свойства. По этим причинам используемые на практике реагенты содержат обычно 5-12 атомов углерода в цепи.

Желательно, чтобы вспенивателя не были ионогенными. Это связано с тем, что вспениватели, которые имеют ионизирующиеся полярные группы, обладают и собирательными свойствами, что затрудняет селективное ведение процесса флотации и дозировку реагентов. Кроме того изменение рН среды сильно влияет на вспенивающую способность таких вспенивателей.

Основные полярные группы неионогенных вспенивателей:

-ОН			-О-	    -С=О		-С=О			=С=О

О		    Н

Гидроксильная	Э ф и р н а я 		Альдегидная		Кетонная

(простая)  (сложная)

Углеводородные радикалы могут быть нормального, изо- или циклического строения. Влияние строения полярных групп и радикалов на свойства вспенивателей изучено еще недостаточно.

Снижение поверхностного натяжения облегчает образование новой поверхности раздела этих фаз – воздушных пузырьков (см. лекция № 8 «Реагенты и способы их закрепления»). Назначение вспенивателей: 1) уменьшение коалесценции (слияния) воздушных пузырьков, 2) снижение скорости всплывания пузырьков, 3) повышение скорости и прочности прилипания частиц к пузырькам, 4) увеличение прочности пены.

При столкновении в камере машины пузырьки могут сливаться в более крупные. При этом общая площадь поверхности раздела газ-жидкость уменьшается, запас свободной энергии системы падает. Вспениватели, адсорбируясь на поверхности жидкость-газ, образуют ориентированный слой молекул, полярные концы которых гидратируются молекулами воды. Этот гидратированный слой делает оболочку пузырьков более прочной и эластичной, препятствует их слиянию и позволяет сохранить в пульпе более мелкие пузырьки.

Экспериментально установлено, что пузырьки диаметром 0.6-2 мм в чистой воде всплывают быстрее, чем в присутствии вспенивателя. При добавлении вспенивателя пузырьки становятся более жесткими, лучше сохраняют сферическую форму, которая не является хорошо обтекаемой.

В присутствии вспенивателя увеличивается скорость и прочность прилипания частиц к пузырькам. Это связано со следующими факторами:

1). Молекулы некоторых вспенивателей при определенных условиях могут закрепляться на поверхности частиц (уголь, сера) своей полярной группой, как и собиратель. 2). Молекулы вспенивателя могут образовывать с молекулами собирателя комплексы, усиливая гидрофобизирующее действие собирателя. 3). Капиллярное давление в пузырьках прямо пропорционально зависит от поверхностного натяжения. Снижая поверхностное натяжение, вспениватели уменьшают и капиллярное давление в пузырьках. Вследствие этого снижается давление на площадь прилипания и сила, отрывающая пузырек от частицы (см. уравнение Фрумкина-Кабанова). 4). Некоторые вспениватели могут повышать дисперсность эмульсии собирателя в воде, что улучшает его действие, особенно для жирных кислот.

В зависимости от состава полярной группы вспениватели делят на кислые, нейтральные и основные. К кислым относятся спиртовые и крезиловые аэрофлоты, фенолы, алкиларилсульфонаты и др. Нейтральные вспениватели – терпинеол, сосновое масло, спиртовые вспениватели с длиной цепи 6-8 атомов углеводорода и вспениватели с эфирными связями ОПСБ, ОПСМ и др. К основным относится тяжелый пиридин, не применяемый из-за токсичности.

По флотационному действию вспениватели делят на селективные и неселективные. Первые не имеют собирательного действия, поэтому их применяют при разделении минералов, близких по флотационным свойствам. Вторые вспениватели имеют заметное гидрофобизирующее действие, их можно применять в операциях коллективной флотации.

Крезол – кислый селективный вспениватель. Применяют технический продукт – крезиловую кислоту, являющуюся смесью различных фенолов. Дает хрупкую пену. Расход 50-150 г/т руды. Недостаток – сильная токсичность, применяется мало.

Терпинеол – нейтральный вспениватель, получаемый при производстве скипидаров.

Сосновое масло – нейтральный, неселективный вспениватель. Смесь ароматических спиртов и углеводородов. Основным действующим компонентом является терпинеол. Расход 20-100 г/т.

Циклогексанол – нейтральный, селективный вспениватель. Применяется при селективной флотации полиметаллических руд. Расход 20-100 г/т.

ОПСБ, ОПСМ - окись пропилена спирт бутиловый (Б) или метиловый (М). Нейтральный, селективный, очень сильный вспениватель. Эффективен при флотации крупноизмельченной руды, в присутствии реагентов, гасящих пену. Применяют при флотации медных, молибденовых, свинцовых руд, в случаях использования собирателей - аполярных масел. Нетоксичен. Расход 10-30 г/т.

Реагенты Т-66, Т-80 – содержат смесь производных циклического эфира диметилдиоксана и являются отходами его производства. Близки по свойствам. Сильные неселективные вспениватели, нетоксичны. Применяются при флотации полиметаллических руд, угля. Расход 20-100 г/т.

Масло ПОД – отходы химического производства, применяется при флотации углей. Расход 60-200 г/т.

Лекция № 8Пены

- Свойства пен. Типы пен

- Устойчивость пены

- Способы разрушения пен

Флотационная пена должна обладать следующими свойствами: удерживать всплывшие с пузырьками частицы минералов; в пене должна происходить вторичная концентрация ценных компонентов за счет выпадения из пены частиц пустой породы; пена должна быть устойчивой в течение определенного периода времени и легко разрушаться после удаления из камеры флотомашины.

Быстро разрушающиеся пены называют хрупкими, а медленно разрушающиеся – вязкими. При очень хрупкой пене сфлотированные частицы будут осыпаться из пены и вновь тонуть в камере машины. Извлечение флотируемого минерала будет низким. Вязкие пены плохо транспортируются по желобам, перекачиваются насосами, переобогащаются при необходимости, плохо сгущаются, т.к. в сгустителе образуется шапка устойчивой пены.

Регулирование свойств пен возможно изменением физических и физико-химических условий. К физическим относятся толщина пенного слоя, скорость и способ удаления пены, количество и дисперсность пузырьков и частиц, интенсивность движения пульпы в подпенном слое. К физико-химическим – реагентный режим, влияющий на устойчивость жидких прослоек, которые разделяют пузырьки, и на прочность прилипания частиц.

пленочно-		    агрегатная		        пленочная

структурная

Рисунок 19.1.

Флотационные пены по типу строения делятся на: пленочно-структурные, агрегатные, пленочные (рис. 19.1).

Наиболее часто встречаются при флотации пленочно-структурные пены. Особенности их строения: крупность пузырьков воздуха в верхних слоях больше, чем в нижних; толщина прослоек воды, разделяющих пузырьки, уменьшается с приближением к поверхности пены; слой пены толстый – от 5 до 20 см; крупные пузырьки значительно деформированы. По сравнению с другими типами пен эти пены содержат наибольшее количество воды, особенно в нижних слоях. Устойчивость этих пен изменяется в широких пределах, подвижность значительная.

Агрегатные пены состоят из крупных частиц, скрепленных множеством пузырьков небольшого размера. Распределение крупности пузырьков по высоте как и для пленочно-структурных пен. Содержат небольшое количество воды, достаточно устойчивы, при падении в желоб легко разрушаются.

Пленочные пены схожи с агрегатными, но имеют небольшую толщину, равную размерам всего нескольких частиц. Обычно эти частицы крупные, легкие и сильно гидрофобные.

От свойств и устойчивости пены зависит извлечение ценного компонента в концентрат. При отстаивании пена частично разрушается, теряя до половины минеральных частиц, в первую очередь породных. Требования, предъявляемые к устойчивости пены, определяются назначением операции флотации.

Элементарным актом разрушения пены является слияние составляющих пену пузырьков друг с другом, которое происходит из-за утончения прослоек воды, разделяющих пузырьки. Причины утончения прослоек воды:

1. Вода из прослоек стекает вниз, особенно из верхних слоев пены. Этому процессу (синерезису) способствует давление в пене, возникающее из-за непрерывного поступления в нее снизу массы пузырьков и давления вышележащих слоев пены. В нижних слоях прослойки длительное время подпитываются стекающей сверху водой и утончаются позже. Поэтому разрушение пены начинается с ее верхних слоев.

2. Вода прослоек испаряется, особенно с поверхности пены.

3. После определенного утончения прослоек значительную роль начинает играть всасывание жидкости в треугольники Гиббса, которое возникает вследствие различной кривизны отдельных участков пузырьков пены (рис. 19.2).

Р2

Р1

Р1

Р2

Р2

Р2

Капиллярное давление, стремящееся втянуть пленку внутрь пузырька, обратно пропорционально радиусу кривизны поверхности пузырька:

Р = 2 σж-г / r. 	Р1 > Р2 .

Давление в участках прослоек воды, ограниченных более плоскими поверхностями, меньше, чем на участках с более выпуклыми. Поэтому в прослойках возникают токи воды к утолщенным участкам – треугольникам Гиббса.

Рисунок 19.2.

4. Во флотомашинах на пену механически действуют потоки пульпы и пеносниматели, вызывая взаимное перемещение пузырьков, стекание воды и деформацию прослоек в пене.

Устойчивость пен повышается при:

1) повышении устойчивости поверхности пузырьков за счет адсорбции молекул вспенивателей;

2) прилипании частиц к пузырькам в трехфазных пенах, что препятствует сближению пузырьков и утончению разделяющих их водных прослоек;

3) наличии мелких и плоских частиц, т.к. они полнее покрывают поверхность пузырьков.

Г

+

+

-

+

-

-

+

Т

собиратель

вспениватель

шлам

Реагенты влияют на устойчивость пен путем изменения строения и состава адсорбционных слоев на поверхности пузырьков и характера минерального покрытия этой поверхности. Присутствие в пенообразователе аполярных соединений, не обладающих вспенивающими свойствами, положительно влияет на пенообразование. Молекулы аполярных углеводородов (на рис. 19.3 обозначены как и собиратели) располагаются в адсорбционном слое между аполярными радикалами ПАВ) и стабилизируют его, повышая устойчивость пены. Но избыток таких соединений в составе вспенивателя как и избыток аполярного собирателя ведет к разрушению пены.

Рисунок 19.3.

По влиянию на устойчивость пен реагенты делятся на 3 группы:

1. Растворимые в воде ПАВ, образующие истинные (молекулярные) растворы – низшие спирты, скипидары и др.

2. ПАВ, образующие в воде коллоидные или полуколлоидные растворы – сапонин и др.

3. Аполярные вещества, нерастворимые в воде – керосин и др.

Действие реагентов зависит от их расхода.

Реагент группы 1

Реагенты группы 1 при больших расходах снижают устойчивость пены, т.к. снижают гидратированность оболочки пузырька. При этом образуется второй адсорбционный слой молекул ПАВ, полярные группы его обращены к полярным группам первого слоя, а углеводородные аполярные радикалы обращены в воду (рис. 19.4).

Рисунок 19.4.

Реагент группы 3

При добавлении к пене, образованной растворимым в воде ПАВ (группа 1), аполярного масла (группа 3), устойчивость пены резко снижается. Керосин может полностью уничтожить пену. При этом керосин адсорбируется на поверхности пузырьков и вытесняет молекулы вспенивателя в водную прослойку между пузырьками (рис. 19.5).

Рисунок 19.5.

По высоте пенного слоя содержание флотируемого минерала значительно изменяется. Обычно в верхних слоях пены содержится меньше породы, чем в нижних. Слабо прикрепленные к пузырькам или находящиеся в водных прослойках между ними, частицы породы увлекаются вниз стекающими потоками воды. Происходит вторичная концентрация ценных компонентов в верхних слоях пены.

После удаления из флотационной камеры пена должна быть разрушена. Но трудно подобрать такой реагентный режим, при котором можно одновременно получить высокую эффективность флотации и легко разрушающуюся пену. Поэтому используют механические и физико-химические средства для разрушения пены. Механические – применение сильной струи воды при минимальном расходе. Желоба, в которые поступает пена должны быть достаточно широкими и глубокими. Иногда пену пропускаю через сгустительные воронки или сетчатые центрифуги.

Физико-химические средства – добавление различных реагентов (кислоты и др.).