## Slide 1
Мамбеталиева Алима Рахматулаевна
(ФИО преподавателя)
Alima_78@mail,ru
(электронная почта преподавателя )
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА
Металлургия и обогащение полезных ископаемых (кафедра)
Флотационные методы обогащения (дисциплина)
Реагенты-регуляторы

## Slide 2
План занятия:
1. Механизм действия реагентов-депрессоров 2. Депрессоры: 2.1. Цианиды 2.2. Цинковый купорос 2.3. Сернистый натрий 2.4. Жидкое стекло 2.5. Другие

## Slide 3
Реагенты-регуляторы применяют для изменения флотируемости минералов путем регулирования действия собирателей на их поверхность. Реагенты-регуляторы делят на депрессоры, активаторы и регуляторы среды. Депрессоры препятствуют адсорбции собирателей и повышают гидрофильность поверхности минералов. Депрессоры имеют большое значение при селективной флотации минералов с близкими свойствами, т.е. когда надо выделить отдельно каждый минерал в свой концентрат. Все применяемые в настоящее время депрессоры являются неорганическими соединениями – кислотами, щелочами, солями. Механизм депрессирующего действия может быть различным. При этом происходит изменение состава поверхностного слоя минерала в ходе химической реакции. Варианты взаимодействия следующие: 1) образование поверхностного соединения с участием ионов депрессора, 2) внедрение ионов депрессора в решетку минерала в результате ионного обмена (возможно образование пленок), 3) адсорбция ионов депрессора во внешнюю обкладку ДЭС с изменением величины заряда поверхности.

## Slide 4
2002
2003
2005
Основные механизмы действия депрессоров показаны на .
1. Растворение слоя собирателя, находящегося на поверхности минерала. 2. Вытеснение ионов собирателя ионами депрессора. 3. Образование на поверхности минерала гидрофильного соединения без вытеснения с нее собирателя. 4. Образование на поверхности гидрофильной пленки, состоящей из осадка тонкодисперсных частиц.

## Slide 5
По первому механизму сформировавшийся гидрофобный слой собирателя на поверхности растворяется в присутствии депрессора и создаются условия, препятствующие его образованию. При этом обнажается гидрофильная поверхность минерала и его флотация прекращается. Пример: депрессирование цианидами сульфидов меди. По второму механизму ионы депрессора образуют с ионами минерала трудно растворимое гидрофильное соединение (пленка, осадок). Пример: депрессия сернистым натрием галенита и других сульфидов. При перемешивании коллективного концентрата сульфидов с раствором сернистого натрия Na2S ионы собирателя переходят в раствор, а сульфидные ионы – из раствора на поверхность минерала. По третьему механизму на участках поверхности, не занятых собирателем, депрессор образует с ионами минерала гидрофильное соединение. Средняя гидрофобность минерала снижается и флотация ухудшается. Пример: депрессия хромпиком (двухромовокислый калий K2Cr2O7) галенита. По четвертому механизму тонкодисперсные частицы закрепляются на участках, где нет собирателя. Размер этих коллоидных частиц много больше, чем ионов собирателя. Контакт слоя собирателя и поверхности пузырька нарушается. Пример: депрессия сфалерита сернокислым цинком в присутствии соды.

## Slide 6
Цианиды – соли синильной кислоты – депрессоры для пирита, сфалерита, минералов меди, серебра, ртути, никеля. Применяются цианистый натрий NaCN или цианистый калий KCN при селективной флотации медно-цинковых, свинцово-цинковых, медно-молибденовых руд. Хорошо растворяются в воде. Гидролизуются в воде с выделением цианистого водорода, который является очень сильным ядом. Поэтому применяются только в щелочных средах, где не происходит их гидролиз. Недостатки: высокая токсичность, высокая стоимость, растворяют золото, присутствующее в рудах, необходимость глубокой нейтрализации сбросовых вод. Применение других менее опасных реагентов не дает такого высокого эффекта, который достигается при их использовании. В основе депрессирующего действия лежит их способность образовывать труднорастворимые комплексные соединения с металлами. Цинковый купорос ZnSO4 7H2O – применяется для депрессии сфалерита самостоятельно или в сочетании с цианидом. Цинковый купорос в нейтральной и щелочной средах образует осадок Zn(OH)2, в присутствии соды - осадок ZnCO3. Oсадок налипает на поверхность минерала и депрессирует его. При использовании вместе с цианидом усиливает его депрессирующее действие образованием труднорастворимого цианида цинка Zn(CN)2. Эта соль осаждается на поверхности минерала, гидрофилизирует ее и закрывает к ней доступ собирателя.

## Slide 7
Органические депрессоры действуют по второму или четвертому механизму. Депрессируют силикаты, окислы железа. Делятся на 4 класса: 1. неионогенные – полимеры, содержащие неионогенные полярные группы ОН, СО (крахмал, целлюлоза и др.); прочно закрепляются на поверхности полярными группами - водородная связь. 2. анионные полимеры, содержащие анионные полярные группы СООН-, -SO3H (карбоксиметилцеллюлозв КМЦ); закрепляются полярными группами – химическая связь. 3. катионные – полимеры, содержащие катионные полярные группы –NH2, =NH (поливиниламин); слабо закрепляются на поверхности – водородная и химическая связь. 4. амфотерные – полимеры, содержащие анионные и катионные полярные группы (гидролизованный полиакриламид, казеин); слабо закрепляются на поверхности - водородная и химическая связь.

## Slide 8
Add your company slogan
Thank You !