## Slide 1
Мамбеталиева Алима Рахматулаевна
(ФИО преподавателя)
Alima_78@mail,ru
(электронная почта преподавателя )
Пенообразование. Реагенты-вспениватели
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА
Металлургия и обогащение полезных ископаемых (кафедра)
Флотационные методы обогащения (дисциплина)

## Slide 2
План занятия:
1. Процесс пенообразования и крупность пузырьков 2. Свойства вспенивателей. 3. Механизм действия вспенивателей. 4. Реагенты, применяемые в промышленности

## Slide 3
Воздушные пузырьки являются основным «транспортом» для переноса в пену частиц флотируемого минерала. Для эффективного ведения процесса необходима большая поверхность раздела газ-жидкость. Величина ее определяется количеством воздуха, проходящего через флотационную камеру в единицу времени, и крупностью пузырьков. При одном и том же количестве воздуха поверхность раздела тем больше, чем мельче пузырьки.
Уменьшение крупности пузырьков ограничивают 2 условия: 1) плотность нагруженного частицами пузырька должна быть меньше плотности пульпы для обеспечения его всплывания; 2) пузырек должен всплывать с определенной скоростью. Оптимальная скорость всплывания пузырьков 5-15 см/с.

## Slide 4
Вспениватели должны обладать достаточной поверхностной активностью p, которая определяется как отношение между изменением свободной поверхностной энергии и изменением концентрации вспенивателя в растворе:
Из рисунка видно, что при увеличении концентрации С значение р уменьшается (участок EF). При низких концентрациях на кривой имеется отрезок АВ, на котором угол наклона кривой изменяется мало и поверхностная активность остается практически постоянной. Это значение принимается за меру поверхностной активности данного вспенивателя.
p = dσ / dC

## Slide 5
Снижение поверхностного натяжения облегчает образование новой поверхности раздела этих фаз – воздушных пузырьков (см. лекция № 8 «Реагенты и способы их закрепления»). Назначение вспенивателей: 1) уменьшение коалесценции (слияния) воздушных пузырьков, 2) снижение скорости всплывания пузырьков, 3) повышение скорости и прочности прилипания частиц к пузырькам, 4) увеличение прочности пены. При столкновении в камере машины пузырьки могут сливаться в более крупные. При этом общая площадь поверхности раздела газ-жидкость уменьшается, запас свободной энергии системы падает. Вспениватели, адсорбируясь на поверхности жидкость-газ, образуют ориентированный слой молекул, полярные концы которых гидратируются молекулами воды. Этот гидратированный слой делает оболочку пузырьков более прочной и эластичной, препятствует их слиянию и позволяет сохранить в пульпе более мелкие пузырьки.

## Slide 6
Экспериментально установлено, что пузырьки диаметром 0.6-2 мм в чистой воде всплывают быстрее, чем в присутствии вспенивателя. При добавлении вспенивателя пузырьки становятся более жесткими, лучше сохраняют сферическую форму, которая не является хорошо обтекаемой. В присутствии вспенивателя увеличивается скорость и прочность прилипания частиц к пузырькам. Это связано со следующими факторами: 1). Молекулы некоторых вспенивателей при определенных условиях могут закрепляться на поверхности частиц (уголь, сера) своей полярной группой, как и собиратель. 2). Молекулы вспенивателя могут образовывать с молекулами собирателя комплексы, усиливая гидрофобизирующее действие собирателя. 3). Капиллярное давление в пузырьках прямо пропорционально зависит от поверхностного натяжения. Снижая поверхностное натяжение, вспениватели уменьшают и капиллярное давление в пузырьках. Вследствие этого снижается давление на площадь прилипания и сила, отрывающая пузырек от частицы (см. уравнение Фрумкина-Кабанова). 4). Некоторые вспениватели могут повышать дисперсность эмульсии собирателя в воде, что улучшает его действие, особенно для жирных кислот.

## Slide 7
Терпинеол – нейтральный вспениватель, получаемый при производстве скипидаров. Сосновое масло – нейтральный, неселективный вспениватель. Смесь ароматических спиртов и углеводородов. Основным действующим компонентом является терпинеол. Расход 20-100 г/т. Циклогексанол – нейтральный, селективный вспениватель. Применяется при селективной флотации полиметаллических руд. Расход 20-100 г/т. ОПСБ, ОПСМ - окись пропилена спирт бутиловый (Б) или метиловый (М). Нейтральный, селективный, очень сильный вспениватель. Эффективен при флотации крупноизмельченной руды, в присутствии реагентов, гасящих пену. Применяют при флотации медных, молибденовых, свинцовых руд, в случаях использования собирателей - аполярных масел. Нетоксичен.

## Slide 8
Реагенты Т-66, Т-80 – содержат смесь производных циклического эфира диметилдиоксана и являются отходами его производства. Близки по свойствам. Сильные неселективные вспениватели, нетоксичны. Применяются при флотации полиметаллических руд, угля. Расход 20-100 г/т. Масло ПОД – отходы химического производства, применяется при флотации углей. Расход 60-200 г/т.
Крезол – кислый селективный вспениватель. Применяют технический продукт – крезиловую кислоту, являющуюся смесью различных фенолов. Дает хрупкую пену. Расход 50-150 г/т руды. Недостаток – сильная токсичность, применяется мало.

## Slide 9
Thank You !