## Slide 1
Мамбеталиева Алима Рахматулаевна
(ФИО преподавателя)
Alima_78@mail,ru
(электронная почта преподавателя )
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА
Металлургия и обогащение полезных ископаемых (кафедра)
Флотационные методы обогащения (дисциплина)
ТЕМА 4 ТЕХНОЛОГИЯ ФЛОТАЦИИ

## Slide 2
План занятия:
1. Влияние крупности частиц на флотацию.
2. Особенности флотации крупных частиц. Уравнение Матвеенко
3. Влияние шламов на флотацию

## Slide 3
Показатели флотации в рудной практике оценивают по извлечению ценного компонента в концентрат:
εк = βк γк / γпит α . Здесь εк – извлечение в концентрат, βк – содержание полезного компонента в концентрате, γк – выход концентрата, γпит – выход исходной руды, α – содержание полезного компонента в руде. Все параметры выражают в % или долях единицы. Извлечение полезного компонента в отходы вычисляют по аналогичной формуле и называют потерями в хвостах. Конечные показатели флотационного разделения зависят от ряда факторов. К основным относятся: крупность измельчения руды перед флотацией, содержание твердого в пульпе при флотации, реагентный режим и порядок подачи реагентов, интенсивность аэрации и перемешивания пульпы, скорость съема пены, продолжительность флотации, температура пульпы, схема флотации, расход пульпы, поступающей на флотацию.

## Slide 4
При флотации тонковкрапленных руд конечная крупность измельчения определяется размером вкраплений ценных минералов. Например, тонковкрапленные руды приходится измельчать до содержания класса –0.074 мм в питании флотации 85-95%.
Зерна разной крупности флотируют с разной скоростью. С уменьшением крупности скорость флотации увеличивается до определенного предела, а затем снижается (рис. 20.1). Оптимальная крупность зависит от свойств минерала и условий флотации.

## Slide 5
Для крупных зерен, имеющих большой вес, значительны и силы, отрывающие частицу от пузырька. Отрыв частиц происходит под действием сил инерции. Пузырек с частицами двигается в камере машины по неправильным траекториям, сталкиваясь с деталями машины и другими пузырьками. При этом скорость и направление движения резко изменяются, увеличиваются силы отрыва. Для флотации крупных частиц необходимо: 1. повышать гидрофобность поверхности, увеличивая расход собирателя или применяя более сильные реагенты или их смеси, аполярные реагенты; 2. применять пептизаторы; 3. наличие прочного пенного слоя и осторожного его удаления из камеры; 4. увеличивать аэрацию пульпы при ее осторожном перемешивании – создавать условия для аэрофлокулярной флотации (рис. 20.2).

## Slide 6
При этом на крупную частицу налипают мелкие пузырьки воздуха, а к ним через тонкие флотирующие частицы прикрепляются другие пузырьки. Кроме того крупные частицы могут всплывать в пену с помощью нескольких пузырьков.
Рисунок 20.2.
Рисунок 20.2.

## Slide 7
В соответствии с уравнением Фрумкина-Кабанова в расчетах принимается, что на частицу действует отрывающая сила, пропорциональная весу частицы в статических условиях:
π a σж-г Sin Θ = ρgV + ((2σж-г / R) – ρgh) ( πa2 /4 ).
Применительно к реальным условиям флотации Н.В. Матвеенко уравнение Фрумкина-Кабанова преобразовано с учетом возникновения сил инерции. Кроме того, в уравнении Матвеенко суммарная сила отрыва отнесена к единице длины трехфазного периметра смачивания πa и получено:
σж-г Sin Θ = С К (Δ – ρ) d2кр / π χ + 0.25 dкр χ ((2σж-г/R) – ρgh ) .
Здесь С – ускорение отрыва частицы от пузырька; К – коэффициент пропорциональности между кубом диаметра частицы и ее объемом; Δ – плотность частицы; ρ – плотность жидкости; dкр – диаметр частицы критической для флотации крупности; χ = а/d – отношение диаметров площади контакта и частицы; R, h – радиус и высота воздушного пузырька.

## Slide 8
их флотируемость.
Наличие большого количества тонких частиц (3- 10 мкм) в пульпе затрудняет флотацию более крупных зерен. Шламы пустой породы могут налипать на поверхность флотируемого минерала, снижая его гидрофобность (рис. 20.3). Тонкие частицы самого минерала, находящиеся на поверхности крупных зерен, препятствуют их прилипанию к пузырькам, а также и снижают свободную поверхность пузырька. Рисунок 20.3. Кроме того, тонкие шламы обладают большой поверхностью и забирают на себя значительную часть реагента-собирателя. Поэтому питание флотации должно иметь равномерный состав по крупности. Крупные зерна удаляются в операциях поверочной классификации, а для уменьшения ошламования применяют стадиальные схемы обогащения - операции флотации чередуются с операциями измельчения.

## Slide 9
Для снижения вредного влияния шламов применяют: 1. стадиальные схемы флотации; 2. реагенты-пептизаторы или флокулянты; 3. ведут флотацию в разбавленных пульпах, где агрегирование шламистых частиц меньше; 4. раздельную обработку песковой и шламистой частей твердой фазы пульпы. 5. обесшламливание пульпы перед флотацией.
В случае раздельного обогащения песковой и шламистой части пульпы улучшаются условия флотации частиц соответствующей крупности, но усложняется схема. Поэтому применяют раздельное контактирование крупных и тонких частиц с реагентами с последующей их совместной флотацией.
Плотность пульпы сильно влияет на показатели обогащения. Плотность пульпы характеризуют разбавлением (разжиженностью) или содержанием твердого. Разжиженность R = Ж : Т - это отношение веса воды к весу твердого в пульпе. Содержание твердого С определяется как отношение веса твердого к весу пульпы, выраженное в % или долях единицы. Эти параметры выражают как объемные или весовые, в последнем случае расчеты проще.

## Slide 10
.
В плотных пульпах флотация идет плохо, в сильно разбавленных – уменьшается извлечение полезного компонента в основном из-за снижения прочности пены.
Плотность пульпы влияет и на технико-экономические показатели работы флотационного отделения: расход реагентов, производительность флотомашин, удельный расход электроэнергии, воды и пр. При плотных пульпах расход реагентов ниже, выше производительность машин по твердому, но хуже показатели обогащения. Поэтому подбирают оптимальное разбавление пульпы, которое зависит от свойств руды (крупность и плотность минерала), назначения операции флотации, качества концентрата. Разжиженность колеблется от 1.8 до 6, а содержание твердого – от 14 до 35%. Для угля принимают Т:Ж = 0.1.

## Slide 11
Если снимать в концентрат только верхний слой пены, то качество его будет высокое, но извлечение снизится. При снятии пены по всей высоте качество концентрата понизится, но извлечение будет выше.
Для улучшения вторичной концентрации можно: 1) поддерживать оптимальную толщину пенного слоя, согласованную со скоростью удаления пены, 2) снимать только верхние слои пены, 3) увеличивать скорость движения частиц породы вниз, осторожно орошая поверхность пены водой – применяется редко.
Повышение температуры пульпы в основном положительно влияет на результаты флотации, но применяется мало из-за дороговизны.
Скорость флотации зависит от скорости подачи пульпы в камеру машины, которая определяется как количество пульпы, подаваемое в машину в единицу времени. При увеличении потока пульпы скорость флотации увеличивается, время флотации снижается. Для разных конструкций машин существует оптимальный поток пульпы. Например, для механических машин оптимальный расход пульпы находится в пределах 1-2-х объемов камеры.
Определение скорости и селективности флотации важно для оценки технологической эффективности процесса.
Скорость флотации характеризуется временем, необходимым для достижения определенного извлечения ценного минерала в пенный продукт. В лабораторных условиях скорость флотации определяют по результатам дробной флотации. В расчетах пользуются методом К.Ф. Белоглазова.

## Slide 12
Введем обозначения: n - общее число частиц, подлежащих флотации; х – число частиц, перешедших в пенный продукт к моменту времени t; N - число пузырьков, прошедших сквозь пульпу в единицу времени; W – вероятность устойчивого закрепления частиц на пузырьках. К моменту времени t число частиц, оставшихся в пульпе, будет равно (n – x). За время dt через пульпу пройдет N dt воздушных пузырьков и сфлотируется dх частиц. Число столкновений частиц с пузырьками за время dt будет пропорционально величине N (n – x) dt. Число частиц, сфлотированных за время dt, будет равно:
dx = k N (n – x) W dt . Здесь k – коэффициент пропорциональности, учитывающий влияние различных факторов на флотацию, константа скорости флотации. Разделим переменные и найдем интеграл:
∫ dx / (n – x) = ln x / ( n – x) ; ln n / ( n – x) = k ∫ N W dt ; Разделим на n : ln 1 / (1 – x / n ) = k ∫ N W dt . Величина x / n является извлечением ценного минерала в концентрат. Тогда
ln 1 / (1 – ε ) = k ∫ N W dt .
dε / dt = k (1 - ε ) р .

## Slide 13
Thank You!