## Slide 1
Мамбеталиева Алима Рахматулаевна
(ФИО преподавателя)
Alima_78@mail,ru
(электронная почта преподавателя )
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА
Металлургия и обогащение полезных ископаемых (кафедра)
Флотационные методы обогащения (дисциплина)
СХЕМЫ И ПРАКТИКА ФЛОТАЦИИ

## Slide 2: План занятия:
1. Классификация операций флотации
2. Особенности флотации минералов различных групп
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА

## Slide 3
В практике флотации руд обычно в одной операции флотации не удается получить два кондиционных по качеству продукта – концентрат и хвосты. Причины этого: близость флотационных свойств разделяемых минералов не обеспечивает высокую селективность флотации, необходимость получения нескольких продуктов обогащения, необходимость доизмельчения продуктов для более полного раскрытия сростков. Схемы флотации зависят от качества сырья и требований к конечным продуктам.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА

## Slide 4
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА
Основная флотация - начальная операция для разделения определенных групп минералов. Перечистная флотация - операция, в которой выполняется переобогащение (повторная флотация) пенного продукта, полученного в другой или предыдущей операции флотации, с целью повышения его качества.

## Slide 5
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА
При флотации руд с выделением нескольких концентратов в зависимости от последовательности выделения различают коллективную флотацию, последовательно-селективную и коллективно-селективную. Операция флотации, в которой в пенный продукт стремятся максимально извлечь все ценные минералы, содержащиеся в руде, называется коллективной. В ней получают коллективный концентрат, содержащий несколько ценных минералов. Операция флотации, в которой разделяются ценные минералы, извлеченные в пенный продукт при коллективной флотации, называется селективной. При последовательно-селективной флотации из руды последовательно выделяют отдельные компоненты. В первую очередь выделяют легко флотирующиеся минералы, а затем – трудно флотирующиеся. Такие схемы применяют наиболее часто. При коллективно-селективной схеме вначале в общий пенный продукт выделяют несколько полезных компонентов, которые затем отделяют друг от друга. Обычно разделению коллективных концентратов предшествует их доизмельчение. При коллективной флотации пены должны быть более вязкими, при селективной - более хрупкими.

## Slide 6
По флотационным свойствам принято условное деление минералов на следующие группы. 1. Минералы с высокой естественной гидрофобностью – сера, графит, уголь, тальк, молибденит. Минералы этой группы плохо смачиваются водой. В качестве собирателя используются аполярные углеводороды в количестве 0.5-1.5 кг/т руды. При столкновении капель углеводородной жидкости с частицами капли растекаются по поверхности частиц и увеличивают их гидрофобность. Минералы этой группы, кроме молибденита, совместно в рудах не встречаются, задача обогащения - отделение их от пустой породы. Молибденит отделяют от сульфидов. Сера, графит, уголь и тальк имеют невысокую плотность, поэтому максимальная крупность флотирующихся зерен для них около 0.5 мм. Молибденит имеет повышенную плотность, но чешуйчатая форма зерен и высокая гидрофобность обеспечивают возможность его флотации тоже при крупности около 0.5 мм.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА

## Slide 7
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА
2. Самородные металлы и сульфидные руды – золото, медь, сульфиды меди (халькопирит, борнит, ковеллин, халькозин), полиметаллические руды, медно-никелевые руды, ртутные и сурьмяные руды. Самородное мелкое золото легко флотирует ксантогенатами при рН= 7-9. Золотые руды, содержащие сульфидные или окисленные минералы меди, обогащаются флотацией с получением коллективного медно-золотого концентрата, направляемого в плавку. Золото при плавке полностью извлекается в черновую медь, а при ее электролизе выпадает в шлам. Показатели флотации меди зависят от распределения ее по отдельным минералам. Извлечение мели в концентрат определяется соотношением между количеством меди в сульфидных и окисленных минералах, т.к. сульфиды извлекаются на 98, карбонаты – на 60%, а силикаты не извлекаются. Все сульфиды меди легко флотируются ксантогенатами при рН от 6 до 14. Для полиметаллических руд характерна агрегатная вкрапленность: сульфиды тесно срастаются между собой, образуя агрегаты, вкрапленные в породу. Для освобождения агрегатов от сростков с породой необходимо измельчение до 40-45% класса –74 мкм, а для разделения сульфидов необходимо тонкое измельчение: 90-99% класса –74мкм. Задача обогащения таких руд состоит в получении кондиционных медного, свинцового, цинкового и пиритного концентратов. В качестве собирателя применяют гетерополярные реагенты с сульфгидрильной группой. Схема может быть селективной, коллективно-селективной или коллективной.

## Slide 8
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА
3. Окисленные руды цветных металлов – свинцовые руды (англезит, церуссит), медные (малахит, азурит), цинковые (смитсонит), полиметаллические руды. Флотацию ведут сульфгидрильным собирателем с предварительной сульфидизацией сернистым натрием. 4. Карбонаты черных металлов и соли щелочно-земельных металлов, не содержищие кремнекислоту – апатит, флюорит, шеелит, барит, сидерит, доломит, кальцит. Минералы этой группы флотируют жирными карбоновыми кислотами, их мылами, алкилсульфатами, олеиновой кислотой. Расход от 0.15-0.3 кг/т. Для депрессии пустой породы применяют жидкое стекло, соду, кремнефтористый натрий. При селективной флотации реагентный режим сложен из-за близких флотационных свойств минералов.

## Slide 9: Спасибо за внимание!!!