## Slide 1: Технология оптической связи Лекция 2
Преподаватель: Куттыбаева Айнур Ермеккалиевна, канд.наук, старший преподаватель Кафедры «Электроники, телекоммуникации и космических технологии» ainur_k_75@mail.ru

## Slide 2: Содержание
Цель лекции
Идея 1 –;
Идея 2 –;
Идея 3-.

## Slide 3: По завершению урока Вы будете знать:
.
2 .
3.

## Slide 4: Введение

## Slide 5
Оптические волокна, используемые в ВОСП, изготавливают главным образом из плавленого кварца (SiO2). Достоинства его перед другими оптически прозрачными диэлектриками – минимальное затухание оптических сигналов. Иногда используют дешевые ОВ из полимеров или многокомпонентных стекол, а также комбинированные со стеклянной или кварцевой сердцевиной и полимерной оболочкой. Далее мы рассмотрим только кварцевые ОВ. Технологический процесс производства ОВ происходит в два этапа - изготовление заготовки - вытягивание волокна.

## Slide 6
Заготовка представляет собой стержень из кварцевого стекла, имеющий тот же профиль показателя преломления, что и получаемое из него ОВ. Диаметр стержня составляет 15…20 мм, а длина - от одного до нескольких метров. Из одной заготовки можно получить 50-200 км волокна с диаметром 125 мкм. При изготовлении заготовок обычно используют метод парофазного осаждения. В основе метода лежит реакция окисления высокочистых газовых компонентов (например, SiCl4, GeCl4), в результате которой образуются SiO2 и GeO2. Основные этапы производства заготовок методом внешнего парофазного осаждения представлены на рис.1. В горелку вместе с горючим газом подают смесь хлоридов и чистого кислорода.

## Slide 7
Пары хлоридов гидролизуются в пламени, образуя порошкообразные частицы кварцевого стекла, поток которых направляется на вращающийся относительно горелки керамический стержень малого диаметра. Частицы стекла осаждаются на стержне, и в результате создается цилиндрическая пористая заготовка. Изменением концентрации газовых добавок можно изменять показатель преломления от слоя к слою и получить необходимый профиль показателя преломления заготовки. Когда процесс заканчивается, пористую заготовку снимают с несущего стержня и помещают в печь, где кварцевое стекло плавится, и под действием сил поверхностного натяжения заготовка превращается в сплошной стержень.

## Slide 8
Метод внешнего парофазного осаждения отличается высокой производительностью, и получил наибольшее распространение на практике. Недостаток – повышенное содержание ионов ОН- приводит к возрастанию потерь в ОВ. Метод внутреннего парофазного осаждения (рис 2) В кварцевую трубку, вводится смесь необходимых газов. Газовая горелка, находящаяся снаружи, нагревает трубку до температуры, необходимой для окисления в газовой фазе. Трубка вращается, а горелка перемещается относительно трубки. Реакция окисления происходит внутри трубки, что вызывает осаждение частиц стекла на ее внутренней поверхности.

## Slide 9
После того как толщина слоя достигает требуемого размера, процесс парофазного осаждения прекращается. Затем трубчатая заготовка разогревается в печи до размягчения, и под действием сил поверхностного натяжения превращается в сплошной стержень. Осаждение стекла на внутренней поверхности трубки практически исключает загрязнение извне. Кроме того, реакция окисления происходит в отсутствие водосодержащих компонентов (например, горючего газа). Однако внутренне осаждение существенно замедляет процесс изготовления заготовки и ограничивает ее длину. Вытягивание ОВ из заготовки проводится на вытяжной башне, высота которой может быть более 20 м. (рис3)

## Slide 10
Заготовка с помощью специального механизма подается в индукционную печь, где нагревается до температуры размягчения (свыше 2000С). ОВ вытягивает к основанию башни, причем для получения определенного постоянного диаметра скорости подачи заготовки и вытягивания строго рассчитывают и поддерживают постоянными. После изготовления ОВ защищается первичным покрытием. Его назначение состоит в предотвращении старения ОВ, которое обусловлено образованием микротрещин, действием влаги и механическими воздействиями. Внешний диаметр первичного покрытия обычно составляет 245+-10 мкм.

## Slide 11
Два подхода к объяснению процесса распространения света в опти­ческих волокнах. Исходя из двойственной природы света, процесс распрос­транения светового излучения в световодах можно изучать, используя мето­ды геометрической оптики (лучевой подход) или волновые уравнения электромагнитного поля (электромагнитный подход). Для расчета электро­магнитных процессов в световодах используют ряд математических моде­лей, отличающихся друг от друга сложностью математического аппарата и наглядностью. Лучевой подход основан на представлении источника излу­чения и светового луча соответственно в виде точки и линии. Лучевой под­ход наглядно показывает процессы распространения света по световодам, однако им можно пользоваться только при соблюдении условия малости длины волны по сравнению с радиусом сердцевины волокна. Поэтому луче­вой моделью можно пользоваться при изучении распространения света в многомодовых волокнах, где указанное условие соблюдается.

## Slide 12
В случае одномодовых волокон требуется электромагнитный подход, т.е. решение волновых уравнений при заданных граничных условиях.
При лучевом подходе распространение света по волокну трактуется как различные траектории лучей. При электромагнитном подходе этим лучам соответствуют различные типы волн (моды). Термин мода представляет собой физическое и математическое понятие, связанное с определенным типом электромагнитной волны. Мода оптического волокна, как физическое понятие характеризует тип волны оптического излучения, распространяющегося по ОВ и характеризующегося определенной структурой поля в его поперечном сечении и определенной фазовой скоростью. С математической точки зрения мода — каждое из решений вол­новых уравнений. В зависимости от размеров и физических характерис­тик световода в нем возможно распространение нескольких мод или только одной моды. Электромагнитный подход, как более общий, дает ответы на вопросы, которые невозможно получить в рамках лучевого подхода, например, объяснение природы волноводной дисперсии.

## Slide 15
Закон Снеллиуса
начало оптического проектирования было положено в 1621 году. В этом году Снеллиус сформулировал закон преломления, который гласит, что если угол между падающим лучом и нормалью поверхности проведенной к точке падения, названный углом падения, обозначить через І; и если угол преломления – угол между преломленным углом и нормалью – обозначить через І*; тогда взаимосвязь этих углов будет определяться следующим выражением
Кроме того, закон Снеллиуса полагает, что падающий луч, преломленный луч и нормаль проведенная к точке падения находятся в одной плоскости (рисунок 1). Величины n и n1 – коэффициенты преломления двух материалов. В то время как выражение (1.1) может быть принято за определение коэффициента преломления материала, более фундаментально эта величина определяется как
n=c/v (1.2)
где c – скорость света в вакууме, а v – скорость света в веществе.

## Slide 16
Типы волокон
Конструкция и профили показателей преломления: ступенчатый (а) и градиентный (б) для многомодового волокна