## Slide 1: ТЕРМИЯЛЫҚ ӨҢДЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

## Slide 2: Термиялық өңдеудің негізгі факторлары - температура және уақыт.
Термиялық өңдеу графигі
t – температура
τ – уақыт

## Slide 3
Болаттың негізгі төрт өзгеруі
- Бірінші өзгеру – қыздыруда: П→А
- екінші өзгеру – суыту жылдамдығына байланысты: А→Ф+Ц;
- үшінші өзгеру – шапшаң суытуда А→М (шынықтыру кезінде);
- төртінші өзгеру – шынықтырылған болатты босатқанда (М → ыдырау өнімі).

## Slide 4: Болаттың қыздыру температуралары көрсетілген Fe - Fe3C диаграммасы
А1 - PSK,
(П→А) (А→П)
А3 - GS, (Ф→А) (А→Ф)
Аcт- SE (Ц→А) (А→Ц)

## Slide 5
Болатты қыздыру температуралары
Эвтектоидқа дейінгі болат үшін:
А3 + (30…50°С)
Эвтектоидтан кейінгі болат үшін:
А1 + (30...50°С)
аспау керек.
Болатты А3 және Асm , температуралардан астам қыздыру кезінде түйіршік өте іріленеді.
Мұндай қыздыру аса қыздыру аталады.

## Slide 6: П→А изотермиялық өзгеруі (температурасы 727 °С)
Құрамында 0,8 % С бар болат үшін перлиттің аустенитке изотермиялық өзгеру диаграммасы

## Slide 7: Үздіксіз қыздыру кезінде аустениттің пайда болу диаграммасы. Эвтектоидты болат (0,8%).

## Slide 8
Болатты қыздыру кезінде жүретін фазалық өзгерістерді темір-көміртегі диаграммасынан көруге болады.
Құрамында 0,8%С бар эвтектоидты болатты А1 кризисті нүктесінен жоғары қыздырғанда перлит (ферритті-карбидті құрылым) аустенитке өзгереді:
Ф (0,02%) + Fe3 C → A (0,8%C)

## Slide 9
П→А : а – перлит түйіршігінде аустениттің жаңа фазасының туындауы; б, в - аустенит фазасының өсуі және аустенитте Feγ(С) цементиттің еру дәрежесі (Fe3С); г – аустениттің бастапқы түйіршігінің пайда болуы

## Slide 10: Эвтектоидты болаттың (0,8 %) аустенитке изотермиялық өзгеру диаграммасы

## Slide 11: Аустениттің пайда болуы
А1 нүктесінен жоғары қыздыру кезінде α→γ аллотропиялық өзгерістен жылжу шекаралары туындап, оның нәтижесінде көміртегі аз, формасы тілімшекті алғашқы аустенит пайда болады.

## Slide 12
Термокинетикалық диаграммадағы
көрсетілген қыздыру температуралары
V1< V2< V3< V4 .
Перлиттің аустенитке өзгеру температура
аралығы ( t1 - t2 , t3 - t4 ),
қыздыру жылдамдығы жоғарылаған
сайын ұлғайа түседі.
Сол себепті болатты аустениттендіру үшін қыздыру жылдамдығына сәйкес қыздыру температурасы үлкен болу керек.

## Slide 13: Болаттың қасиетіне түйіршік өлшемдерінің тигізер әсері.
Түйіршіктің өлшемі ұсақ болса болаттың беріктік көрсеткіштері (в , т , -1) созымталдығы (δ, ψ )
тұтқырлығы ( KCU, KCT ) жоғары,
суыққа сынғыштық табалдырығы,
морт қирау қабілеті төмен болады.

## Slide 14
Аустениттің түйіршіктерін
микролегірлеу ( V, Ti, Nb, т.б.),
жоғары жылдамдықта қыздыру арқылы
ұсақтау,
болаттың конструктивтік беріктігін
көтереді.
Ірі түйіршікті құрылымды алу арқылы тек
қана электротехникалық (трансформаторлық) болаттың магниттік қасиетін көтеруге болады.

## Slide 15: Суыту кезіндегі болаттың өзгеруі
Баяу суыту кезінде аустенит эвтектоидтық өзгереді
Feγ(С)→ Feα + Fe3С;
А→Ф+ЦII

## Slide 16: Аустениттің изотермиялық өзгеру диаграммасы

## Slide 17
Аустениттің ыдырауы қатарынан жүретін екі процестерден тұрады:
Feγ→ Feα ауысуы (диффузиясыз процесс)
және
цементиттің Fe3С түзілуі (диффузиялы процесс).

## Slide 18
Асыра суыту дәрежесі артқан сайын аустенит пен перлиттің энергияларының айырмасы көтеріле бастайды
(ΔF = FА – FП).
Соның әсерінен түзілетін фазалардың түйіршіктерінің бөлшектілігі артады.
Қалыңдығы әртүрлі ферритті-цементитті құрылымдар перлит, сорбит, троостит деп аталынады.
Бөлшектілік – көрші тілімшектердің қосынды қалыңдығы Feα + Fe3С
Стрелкамен микроскоп жарығының бағыты көрсетілген

## Slide 19
Перлиттің аустенит түйіршігінде құрылу реті:
а – цементиттің ферриттегі бірінші тілімшектері; б - цементиттің ферриттегі екінші тілімшектері; в –перлит колониясы
Перлиттің микроқұрылымы, (×1500)

## Slide 20: Аустенитті үздіксіз суытудағы өзгеруі

## Slide 21: Мартенситті өзгеру ( III өзгеру)
Feγ(С)→ Feα(С) диффузиясыз өзгеру процесі
Мартенситтің кристалдық торы