## Slide 1: МЕТ 3222 Построение и оптимизация математической модели технологического процесса
Усольцева Галина Александровна
(ФИО преподавателя)
nota-vesna@yandex.kz
+7-701-742-95-22
Металлургические процессы, теплотехника и технологии специальных материалов (кафедра) Методы научных исследований (дисциплина)
Практическое занятие №_13_
1 академический час

## Slide 2
Цель и задачи занятия – научить студентов метдике построения линейной модели по методу полнофакторного эксперимента.

## Slide 3
1. Задание
Построить математическую модель приведенного эксперимента, для чего:
Построить матрицу планирования, для граничных условий, приведенных ниже.
Граничные условия процесса растворения оксида меди в растворе серной кислоты
Постоянные условия растворения: крупностью зерен оксида меди - (-0,74 мм), концентрация серной кислоты - 3 моль/л при постоянстве скорости перемешивания и соотношения объемов фаз
Провести эксперименты, согласно построенной матрице планирования с получением значения Y в точках эксперимента в двух параллельных опытах
Переменные | Х1, мин | Х2, оС
Нижний уровень | 30 | 20
Верхний уровень | 240 | 80

## Slide 4
1. Задание
Привести вид полного планируемого уравнения регрессии
Необходимо рассчитать:
, ;
б) коэффициенты регрессии;
в) дисперсии единичных измерений, дисперсии коэффициентов, дисперсии воспроизводимости, остаточную дисперсию;
г) критерии Стьюдента для каждого коэффициента регрессии;
д) критерий Фишера для полученной модели
Привести полное уравнение регрессии с рассчитанными коэффициентами регрессии и свободным членом уравнения регрессии
Проверить значимость коэффициентов регрессии с использованием табличного значения критерия Стьюдента
Привести уравнение регрессии после удаления незначащих коэффициентов регрессии
Проверить адекватность полученной модели с использованием табличного значения критерия Фишера
Сделать вывод по адекватности полученной математической модели

## Slide 5
2. Построение математической модели
Количество минимально необходимых опытов для полнофакторного эксперимента определяется по формуле:
N = nk,
где n – количество уровней;
k – число факторов,
Необходимое число опытов при 2 уровнях и числе факторов 2 равно:
N = 22 = 4.
Полное уравнение регрессии для этих условий запишется в виде:
Y = 0 + b1X1 + b2X2 + b12X1X2,
где 0 – свободный член уравнения регрессии,
b1, b2, b12 – коэффициенты уравнения регрессии.

## Slide 6
2. Построение математической модели
Создадим матрицу планирования для двухфакторного эксперимента и проведем эксперименты. В результате получим матрицу в виде незаконченной таблицы.
Матрица планирования для процесса процесса растворения оксида меди в растворе серной кислоты
Рассчитаем i для каждого опыта:
1 = (95,6 + 95,2) /2 = 95,4
2 = (53,2 + 54) /2 = 53,6
3 = (62 + 62,8) /2 = 62,4
4 = (15,2 + 14,8) /2 = 15,0

## Slide 7
2. Построение математической модели
0 = (95,4 +53,6 + 62,4 + 15,0) / 4 = 56,6
Окончательный вид матрицы планирования для процесса процесса растворения оксида меди в растворе серной кислоты

## Slide 8
2. Построение математической модели
Опыт | Х1 | Х2 | Х1Х2 | Y1 | Y2 | i
1 | + | + | + | 95,6 | 95,2 | 95,4
2 | + | - | - | 53,2 | 54,0 | 53,6
3 | - | + | - | 62,0 | 62,8 | 62,4
4 | - | - | + | 15,2 | 14,8 | 15,0
0= 56,6 |  |  |  |  |  | 
Опыт | Х1 | Х2 | Х1Х2 | Y1 | Y2 | 
1 | + | + | + | 95,6 | 95,2 | 95,4
2 | + | - | - | 53,2 | 54,0 | 53,6
3 | - | + | - | 62,0 | 62,8 | 62,4
4 | - | - | + | 15,2 | 14,8 | 15,0
b1 = [(+1)95,4 + (+1)*53,6 + (-1)*62,4 + (-1)*15] /4 = 17,9
b2 = [(+1)95,4 + (-1)*53,6 + (+1)*62,4 + (-1)*15] /4 = 22,3
b12 = [(+1)95,4 + (-1)*53,6 + (-1)*62,4 + (+1)*15] /4 = - 1,4
Уравнение регрессии будет таким образом иметь вид:
Y = 56,6 +17,9Х1 + 22,3Х2 – 1,4Х1Х2
b1 b2 b12

## Slide 9
3. Оценка значимости модели по критерию Стьюдента
Опыт | Х1 | Х2 | Х1Х2 | Y1 | Y2 | i
1 | + | + | + | 95,6 | 95,2 | 95,4
2 | + | - | - | 53,2 | 54,0 | 53,6
3 | - | + | - | 62,0 | 62,8 | 62,4
4 | - | - | + | 15,2 | 14,8 | 15,0
0= 56,6 |  |  |  |  |  | 
Опыт | Х1 | Х2 | Х1Х2 | Y1 | Y2 | 
1 | + | + | + | 95,6 | 95,2 | 95,4
2 | + | - | - | 53,2 | 54,0 | 53,6
3 | - | + | - | 62,0 | 62,8 | 62,4
4 | - | - | + | 15,2 | 14,8 | 15,0
S12 = (95,6 – 95,4)2 + (95,2 – 95,4)2 = 0,08
S22 = (53,2 – 53,6)2 + (54 – 53,6)2 = 0,32
S32 = (62,0 – 62,4)2 + (62,8 - 62,4)2 = 0,32
S42 = (15,2 – 15,0)2 + (14,8 – 15,0)2 = 0,08
Рассчитаем дисперсии единичных измерений Sj2

## Slide 10
Sвоспр = = 0,4472
Находим дисперсию коэффициентов (Sbj)
Рассчитаем дисперсию воспроизводимости:
S12 = 0,08
S22 = 0,32
S32 = 0,32
S42 = 0,08
Sbj = 0,4472 / 2 = 0,2236
3. Оценка значимости модели по критерию Стьюдента

## Slide 11
Оценку значимости коэффициентов проводили по критерию Стьюдента:
t1 = 17,9 / 0,2236 = 80,05
t2 = 22,3 / 0,2236 = 99,73
t12 = |(-1,4)| / 0,2236 = 6,26
Для определения табличного значения критерия Стьюдента находим число степеней свободы
f = N • (m – 1),
где m – количество параллельных опытов (m = 2).
f = 4 • (2 – 1) = 4.
Y = 56,6 +17,9Х1 + 22,3Х2 – 1,4Х1Х2
3. Оценка значимости модели по критерию Стьюдента

## Slide 12
Находим значение табличного критерия Стьюдента для уровня доверительной вероятности 0,95 и числа степеней свободы f = 4:
tтабл = 2,776.
Коэффициент tj значим, если выполняется условие:
tj > tкр. табл.
t1 = 80,05 > 2,776 – значим;
t2 = 99,73 > 2,776 – значим;
t12 = 6,26 > 2,776 – значим,
То есть все коэффициенты регрессии значимы. Уравнение регрессии после удаления незначимых коэффициентов регрессии имеет вид:
Y = 56,6 +17,9Х1 + 22,3Х2 – 1,4Х1Х2
3. Оценка значимости модели по критерию Стьюдента

## Slide 13
Таблица критерия Стьюдента
https://www.matematicus.ru/teoriya-veroyatnosti/tablitsy/tablitsa-znachenij-kriteriya-styudenta-t-kriteriya
p - доверительная вероятность
f - числа степеней свободы

## Slide 14
Сначала определим остаточную дисперсию
где L – количество значимых коэффициентов.
S2ост = (0,08 + 0,32 + 0,32 + 0,08) / (4 – 3) = 0,8
3. Оценка адекватности полученной математической модели по критерию Фишера
S12 = 0,08
S22 = 0,32
S32 = 0,32
S42 = 0,08
Проверку адекватности полученной математической модели проводим по крите­рию Фишера:
F = 0,8 / 0,4472 = 4

## Slide 15
2. Методика построения математической модели
Табулированное значение критерия Фишера при растворении оксида меди раствором серной кислоты для уровня доверительной вероятности р = 0,95, числа степеней свободы дисперсии адекватности
f1= N – L = 1
и числа степеней свободы дисперсии воспроизводимости
f2 = N(m–1) = 4
равно F(f1,f2) = Fтабл = 7,71.
Полученное дисперсионное значение критерия Фишера для построенной модели оказалось меньше табличного
4 < 7,71,
следовательно, уравнение, описывающее растворение оксида меди в растворе серной кислоты можно считать адекватным эксперименту.

## Slide 16
Таблица критерия Фишера
https://www.matematicus.ru/teoriya-veroyatnosti/tablitsy/tablitsa-znachenij-kriteriya-fishera-f-kriteriya
При α=0.05
f1 — число степеней свободы большей дисперсии f2 — число степеней свободы меньшей дисперсии

## Slide 17
4. Приведение кодированных переменных к натуральным величинам после оптимизации модели

## Slide 18
5. Оптимизация математической модели

## Slide 19
5. Оптимизация математической модели

## Slide 20
5. Оптимизация математической модели

## Slide 21
5. Оптимизация математической модели

## Slide 22
5. Оптимизация математической модели

## Slide 23
5. Оптимизация математической модели

## Slide 24
6. Приведение кодированных переменных к натуральным величинам после оптимизации модели
Для случая, приведенного в данном примере:
Интервалы варьирования:
- Для переменной Х1
І1 = (240-30) / 2 = 105 мин
Для переменной Х2
І2 = (80-20) / 2 = 30 оС
То есть для основного (нулевого) уровня натуральные значения Х1 и Х2 будут равны
Х1 = 30 + 105 минут = 135 мин и Х2 = 20 + 30 = 50 оС
Переменные | Х1, мин | Х2, оС
Нижний уровень | 30 | 20
Верхний уровень | 240 | 80

## Slide 25
6. Приведение кодированных переменных к натуральным величинам после оптимизации модели
2) После оптимизации значения кодированных переменных оказались равными:
Х1 = 0,987 и Х2 =1,230.
Зная интервал варьирования и оптимальные значения кодированных переменных, можно перейти к натуральным значениям факторов, так как получаем уравнения для этих переменных:
и
Решаем уравнение относительно и получаем:
= 105*0,987 + 135 = 238, 675 минут
= 30*1,230 + 50 = 86,9 оС

## Slide 26
Литература
В.Н. Шкляр Планирование эксперимента и обработка результатов / Конспект лекций для магистров по направлению 220200 «автоматизация и управление в технических (мехатронных) системах» - Томск: Изд. Томского политехнического университета, 2010. – 90 с.
Примеры из личных исследований
Видео
Метод линейной оптимизации в excel
https://www.youtube.com/watch?v=U5a6PdFjy4g
Установление надстройки «Поиск решения»
https://www.youtube.com/watch?v=pJXj0yq8O1M

## Slide 27
Благодарю за внимание!