## Slide 1: «Основы проектирования металлургических предприятий»
Преподаватель: Койшина Гулзада Мынгышкызы,
Доктор PhD, кафедры «Металлургия и обогащение полезных ископаемых»
gulzada.koishina@mail.ru
Лекция № 11
Тема:Сепарирующее оборудование

## Slide 2: Содержание
1. Вибрационные сепараторы-сита.
2. Пневматические сепараторы.
3. Гидроциклоны.
4. Магнитные сепараторы.

## Slide 3: По завершению урока Вы будете знать:
1. Как устроено вибрационное сито?
2. Какие данные необходимы для расчета работы вибрационных сит?
3. Как работают пневматические сепараторы?
4. Основные характеристики гидроциклонов.
5. Принцип работы магнитных сепараторов.

## Slide 4
Схемы вибрационных сит:
а − односеточного; б − многосеточного с вертикальным расположением коробов;
в − то же с горизонтальным расположением
Вибрационные сепараторы-сита
Рабочим органом вибрационного сита является колеблющийся ситовой канал (замкнутая ситовая камера − в ситах периодического действия), образованный ситовым полотном и двумя продольными и одной поперечной (передней) стенками. На ситах непрерывного действия осуществляются:
• транспортирование смеси вдоль канала, необходимое для непрерывности процесса и характеризуемое средней скоростью центра массы смеси;
• самосортирование − погружение к поверхности сита частиц, меньших размеров и большей плотности и всплывание в верхние слои частиц больших размеров и меньшей плотности;
• просеивание − прохождение через отверстия сита частиц с размерами меньшими, чем размеры отверстия.

## Slide 5
Схемы качающихся сит:
а − на шарнирных подвесках; б − на шарнирных опорах; в − на пружинных опорах; г − на кривошипных опорах; д − на кривошипной опоре и шарнирной подвеске; е − на шарнирной и кривошипной опорах

## Slide 6
Расчет технологических характеристик.
Зависимость, связывающая вес сита с материалом Gс, H, амплитуду его колебаний е, м, вес дебаланса q, H, и радиус его вращения r, м, имеет вид
Расчетная схема
вибрационного сита
При поверочных расчетах обычно определяют величину е, исходя из известных величин. Мощность привода вычисляют по формуле
где d − диаметр подшипников, м; п − частота вращения, об/мин; f − коэффициент трения в подшипниках.
где qтр − производительность сита как транспортирующего устройства, кг/с; qcеп − удельная производительность сита по проходящей фракции, кг/(м2·с); В − ширина полотна, м; L − длина полотна, м.
Удельную производительность рассчитывают по формуле
где С − коэффициент пропорциональности, зависящий от «живого» сечения сита, концентрации проходящей фракции в смеси, плотности и других свойств частиц, 1/м2; v − линейная скорость центра массы частиц относительно сита, м/с; ρ0 − вероятность просеивания отдельной частицы.
Для безотрывного движения эта вероятность подчиняется нормальному закону:
Нормальный режим работы односеточного вибрационного сита непрерывного действия при малой толщине слоя сепарируемых частиц осуществляется при условии
где σ − среднеквадратичное отклонение; vкр − критическое значение скорости при ρ0 = 0,5.

## Slide 7
Для сферической частицы диаметром d при равномерном движении над прямоугольным отверстием длиной D критическое значение скорости равно
где R − коэффициент восстановления нормальной скорости частицы при ударе о кромку отверстия.
При работе в режиме горизонтальных поступательных круговых (с радиусом r) колебаний в горизонтальной плоскости средняя линейная скорость vcp, м/с, движения центра массы порошка описывается выражением
где Рп = Нcp/L (Нср − средняя высота слоя порошка, м; L − длина канала, м); g − ускорение силы тяжести, м/с2; f − коэффициент трения частиц нижнего слоя о поверхность полотна; ω − частота колебаний, 1/с.
В условиях самосортирования средняя скорость погружения частиц vверт, м/с, рассчитывается по уравнению
где А0 − коэффициент, зависящий от свойств проходовой частицы и массы порошка в целом, м2/с8; ξ = (f/f0) − 1 − коэффициент, в котором f и f0 − коэффициенты трения, соответственно, нижнего слоя по ситовому полотну и верхнего слоя по нижнему.

## Slide 8
Пневматические сепараторы
Схема и относительные размеры
проходного сепаратора
Проходной сепаратор состоит из корпуса 3, внутреннего корпуса 4, направляющих поворотных створок 5, механизма поворота створок 6, рассекателя 8, патрубков 1, 7, 9, сборника 2. Поток, состоящий из се-
парируемого порошка и газа-носителя, поступает в сепаратор через патрубок 9. В результате расширения потока и резкого падения его скорости при входе внутрь корпуса 3 наиболее крупные частицы выпадают в сборник 2. Через створки поток попадает во внутренний корпус, одновременно приобретая вращательное движение. При таком движении относительно более крупные частицы выделяются из потока, выпадают в вершину конуса и выводятся через рассекатель. Самые мелкие частицы выводятся с потоком газа через патрубок 7. Границы раздела фракций регулируются скоростью потока, входящего в сепаратор через патрубок 9 и степенью открытия створок, т. е. скоростью потока на входе в циклон.
Основными технологическими характеристиками циклонов являются коэффициент извлечения твердой фазы из двухфазного потока ηи, %, и производительность:
где gи − масса твердой фазы, извлеченной в циклоне; gн.ф − масса твердой фазы в потоке на входе в циклон.
На практике рассматривают фракционный коэффициент извлечения ηи.ф:
где gи.ф − масса данной фракции, извлеченная из смеси; gн.ф − масса данной фракции в смеси на входе в циклон.
Общий коэффициент извлечения рассчитывают по формуле

## Slide 9
Гидроциклоны
Производительность указана для давления на входе 0,1 МПа, минимальных и максимальных значений dэ и dc. Эффективностью классификации Е называют отношение приращения количества материала определенной крупности (по которой осуществляется расчет) в сливе к приращению количества материала той же крупности в сливе в идеальном случае классификации:
где α, β, θ − содержание частиц расчетного класса, соответственно, в питании, сливе, крупнозернистом продукте.
Конструкция гидроциклона: 1 − сливная труба; 2 − крышка; 3 − труба; 4 − цилиндрическая часть корпуса; 5, 6 − конические части корпуса; 7 − сливная насадка; 8 − питающая насадка

## Slide 10
Магнитные сепараторы
Металлоотделители различного типа
Схемы магнитных сепараторов,
применяемых для очистки шламов и шламовых порошков
Конструктивные особенности сепараторов:
а − барабанные (валковые, шкивные) магнитные сепараторы; б − магнитные решетки; в − стержневые магнитные сепараторы; г − подвесные магнитные плиты; д − магнитные сепараторы лоткового типа для магнитного обогащения суспензий