## Slide 1: «Основы проектирования металлургических предприятий»
Преподаватель: Койшина Гулзада Мынгышкызы,
Доктор PhD, кафедры «Металлургия и обогащение полезных ископаемых»
gulzada.koishina@mail.ru
Лекция № 12
Тема:Сушильное оборудование

## Slide 2: Содержание
1. Сушилки периодического действия.
2. Сушилки непрерывного действия.
3. Распылительные сушилки.
4. Специальные сушилки.

## Slide 3: По завершению урока Вы будете знать:
1. Классы сушилок в металлургии?
2. Принцип работы камерной сушилки.
3. Принцип работы сушилки непрерывного действия.

## Slide 4
Сушилки периодического действия
Вакуум-сушильный шкаф:
1 − камера; 2 − полые плиты
Вакуум-сушильные шкафы − простейшие контактные сушилки периодического действия. Такая сушилка представляет собой цилиндрическую камеру, в которой размещены полые плиты, обогреваемые водяным паром или горячей водой. Материал слоем толщиной до 60 мм находится на противнях, установленных на плитах; напряжение их рабочей поверхности обычно не превышает 0,5−3,5 кг/(м2·ч) влаги.
Гребковая вакуум-сушилка:
1 − корпус; 2 − рубашка; 3 − вал с гребками; 4 − трубы-скалки
Гребковые вакуум-сушилки представляют собой горизонтальные, периодически действующие аппараты с цилиндрическим корпусом, снабженным паровой рубашкой. Дисперсный материал, заполняющий 20−30 % объема аппарата, хорошо перемешивается гребками, закрепленными на валу мешалки, имеющей реверсивный привод, который автоматически изменяет направление ее вращения с частотой 6−10 мин−1. Между гребками свободно перекатываются трубы-скалки, способствующие разрушению комков и дополнительному перемешиванию материала. Разгрузка и выгрузка материала механизированы. Напряжение поверхности сушилок по влаге составляет 6−8 кг/(м2·ч).

## Slide 5
Производительность полочных сушилок ориентировочно определяется исходной и конечной влажностью материала и напряжением сушильной камеры по влаге, составляющим для вакуумных сушилок 15−20 кг удаляемой влаги на квадратный метр поверхности нагрева в час, для атмосферных сушилок − 1−2 кг удаляемой влаги на кубический метр объема камеры в час.. Необходимый уровень вакуума находится в пределах от 10−3 до 100 мм рт. ст. в зависимости от продукта.
Полочная вакуумная сушилка
Коническая сушилка
с перемешиванием и подогревом
Для сушки порошков, кристаллов и чувствительных к перегреву материалов идеально подходит коническая вращающаяся сушилка − модель 159 с рабочим объемом от 0,1 до 30 м3

## Slide 6
Сушилки непрерывного действия
Схема аппарата
стационарного кипящего слоя
Аппарат стационарного кипящего слоя представляет собой сушильную камеру 1, в нижней части которой установлена неподвижная газораспределительная решетка 2. Исходный продукт загружается внутрь камеры с помощью дозатора 3 и через патрубок 4 и поступает на решетку 2.
Горячий воздух через патрубок 6 подается в подрешетчатое пространство и далее проходит через отверстия в решетке и слой находящегося на ней продукта, осуществляя при этом его сушку. Готовый продукт выгружается из камеры через патрубок 5, а отработанный воздух отводится через патрубок 7 и поступает на очистку в аспирационную систему.
Для создания слоя продукта на решетке, а также для регулирования время его контакта с теплоносителем предусмотрена заслонка шиберного типа 8.
Вибрационная конвективная сушилка
Аппарат виброкипящего слоя включает рабочий орган, состоящий из желоба 1, на котором размещены кронштейн 2, патрубки подвода воздуха 3, патрубок выгрузки продукта 4 и крышка 5. Крышка снабжена пат-
рубком загрузки продукта 6 и патрубком отвода воздуха 7. Внутри рабочего органа установлены перфорированный лист 8, выполняющий функцию газо-
распределительной решетки, а также заслонка 9. Рабочий орган смонтирован на раме 10 через пружины 11. Для создания вибровозмущения рабочего органа на кронштейне 2 установлен привод 12.

## Slide 7
Схема работы сушильных камер:
а−в − параллельный ток; г − противоток; д, е − смешанный ток
Распылительные сушилки
Рабочий процесс распылительных сушилок включает распыление (диспергирование) потока высушиваемого материала (раствора, суспензии, пасты) в среде горячего газа и сушку продуктов распыления (капель, частиц, гранул) в этом потоке. Распылительные сушилки классифицируют по двум основным признакам: направлению движения газа и высушиваемого продукта в сушильной камере; способу распыления. По первому признаку сушилки классифицируют на аппараты, работающие при параллельном, противоточном и смешанном потоках газа и высушиваемого продукта.
Распределительная
сушилка

## Slide 8
Выбор типоразмера сушилки производят по следующей методике. Рассчитав материальный и тепловой баланс процесса сушки, определяют производительность сушилки по испаренной влаге; рабочий объем сушильной камеры V, м3, вычисляют по формуле
где W − производительность по испаренной влаге, кг/ч; А − влагосъем с 1 м3 рабочего объема камеры, кг/(м3·ч).
Схемы форсуночных сушильных камер:
а − прямоточная с центральным закрученным подводом теплоносителя; б − с центральным закрученным подводом теплоносителя и раздельным выводом газов и материала; в − с равномерным распределением газа по сечению с помощью газораспределительной решетки; г − с радиальным по периферии подводом газа
и нейтральным отсосом; д − работающая при параллельном и противоточном движении газов и теплоносителя; е − противоточная с центрально-периферийным подводом теплоносителя и отводом газа по центру

## Slide 9
Туннельная сушилка:
1 − камера (коридор); 2 − вагонетки; 3 − вентиляторы; 4 − калориферы
Туннельные сушилки − камерные сушилки непрерывного действия. Представляют собой длинные (типа коридора) камеры, внутри которых по рельсам перемещаются тележки (вагонетки) с лежащим на лотках или противнях высушиваемым материалом. Нагретый воздух обтекает лотки прямо- или противотоком; возможна рециркуляция воздуха.
Ленточная сушилка:
1 − камера; 2, 6 − загрузочный
и разгрузочный бункеры;
3 − ленточный транспортер;
4 − калорифер; 5 − вентилятор
Ленточные сушилки обычно выполняют в виде многоярусного ленточного транспортера, по которому в камере, действующей при атмосферном давлении, непрерывно перемещается материал, постепенно пересыпаясь с верхней ленты на нижележащие (скорость каждой ленты 0,1−1 м/мин).
Сушильный агент может двигаться со скоростью не более 1,5 м/с прямо- или противотоком, а также сквозь слой материала при наличии перфорирированной ленты. Эти сушилки компактнее, чем камерные и туннельные, и отличаются большей интенсивностью сушки, однако также сложны в обслуживании из-за необходимости ручного труда, перекосов и растяжений лент. Область применения − сушка зернистых, гранулированных, крупнодисперсных и волокнистых материалов; непригодны для сушки тонкодисперсных пылящих материалов. Для сушки последних используют ленточные сушилки с формующими питателями, например рифлеными вальцами (вальце-ленточные сушилки).
Туннельные сушилки. Ленточные сушилки.

## Slide 10
Барабанная сушилка:
1 − барабан; 2 − питатель; 3 − бандажи; 4 − зубчатое колесо; 5 − вентилятор; 6 − циклон; 7 − приемный бункер; 8 − топка
Барабанные сушилки распространены благодаря высокой производительности, простоте конструкции и возможности непрерывно сушить при атмосферном давлении мелкокусковые и сыпучие материалы. Такая сушилка представляет собой установленный с небольшим наклоном к горизонту (угол до 4°) цилиндрический барабан с бандажами. Последние при вращении барабана (с помощью зубчатого колеса от электропривода) с частотой катятся по опорным роликам; осевое смещение барабана предотвращается опорно-упорными роликами. Влажный материал через питатель поступает в барабан и равномерно распределяется по его сечению размещенными внутри насадками. Тесно соприкасаясь при пересыпании с сушильным агентом, например, топочными газами (возможен также контактный подвод теплоты через специальную трубчатую насадку), материал высушивается и движется к разгрузочному отверстию в приемном бункере. Газы поступают из примыкающей к барабану топки и просасываются прямотоком через него вентилятором со скоростью 0,5−4,5 м/с; для улавливания из газов пыли между барабаном и вентилятором установлен циклон. Напряжение рабочего объема барабана по испаренной влаге достигает 200 кг/(м3·ч).
Барабанные сушилки