## Slide 1: «Основы проектирования металлургических предприятий»
Преподаватель: Койшина Гулзада Мынгышкызы,
Доктор PhD, кафедры «Металлургия и обогащение полезных ископаемых»
gulzada.koishina@mail.ru
Лекция № 14
Тема:Оборудование для измельчения

## Slide 2: Содержание
1. Основные типы машин дробления и помола твердых материалов.
2. Щековые дробилки.
3. Молотковые дробилки.
4. Вибрационные конусные дробилки.
5. Классификация мельниц.
6. Барабанные мельницы.
7. Вибрационные мельницы.

## Slide 3: По завершению урока Вы будете знать:
1. Какие виды дробления и помола применяются при производстве порошковых материалов.
2. Как работает щековая дробилка.
3. Принцип работы молотковой дробилки.
5. Принцип работы вибрационной конусной дробилки.
6. Как работает барабанная мельница непрерывного и периодического действия.
7. В чем преимущество многокамерных барабанных мельниц.

## Slide 4
Основные типы машин дробления и помола твердых материалов
По способу разрушения твердых материалов формально можно выделить следующие типы машин измельчения:
• машины раздавливающего и раскалывающего действия;
• машины истирающего действия;
• машины ударного действия.

## Slide 5
Кинематические схемы щековых дробилок (е – эксцентриситет):
а − верхний подвес и вертикальный шатун; б − верхний подвес на эксцентриковом валу;
в − верхний подвес и горизонтальный шатун; г − нижний подвес и вертикальный шатун;
д − нижний подвес и горизонтальный шатун; е − верхний подвес двусторонней щеки
и вертикальный шатун
Щековые дробилки
Принцип работы. Верхний конец щеки посажен непосредственно на эксцентрик приводного вала 4, нижний − опирается на нажимную плиту и подтягивается к ней тягой через пружину. При такой схеме установки щеки верхний конец ее совершает круговое движение, а нижний − движение по дуге радиуса, равного длине нажимной плиты. Суммарное движение щеки является сложным, дробилка относится к классу дробилок со сложным качанием щеки.
Общий вид щеки и схема щековой дробилки
с верхним подвесом подвижной щеки:
1 − станина; 2 − дробящие плиты; 3 − щека; 4 − вал; 5 − маховик; 6 − подъемный винт;
7 − подвижный клин; 8 − пружина; 9 − тяга; 10 − упорный клин; 11 − нажимная плита

## Slide 6
Расчет технологических характеристик.
Удерживающие силы являются проекциями сил трения Т на ось, параллельную направлению силы R (массой куска пренебрегают):
где f − коэффициент трения дробимого материала о поверхность щек. Этот коэффициент является функцией макро- и микрогеометрии трущихся поверхностей, пористости и влажности дробимого материала, его контактной прочности и пластичности, присутствия загрязнений, играющих роль смазки, и т. д.
Окончательно получают
Условие удержания куска в пасти дробилки 2N ≥ R, или
Откуда
Продолжительность периода τ2, с, в течение которого из пасти высыпается материал объемом F, составляет
Приравнивая друг к другу τ1 и τ2, получают
Угол захвата α при движении щеки меняется мало, поэтому
Тогда

## Slide 7
Молотковые дробилки
Схема молотковой дробилки со свободным ударом:
1 − нижняя часть корпуса; 2 − подовая решетка; 3 − окна с откидными крышками; 4 − верхняя часть корпуса; 5 − наклонная загрузочная воронка; 6 − шторка; 7 − броневые плиты; 8 − шкивы; 9 − вал; 10 − корневые шайбы; 11 − молотки; 12 − диски; 13 − стяжки; 14 − фиксирующие кольца
Молотковая дробилка с односторонним вращением ротора, предназначенная для измельчения сухих и хрупких материалов (шамота, шлака, известняка, угля и др.), имеющих прочность ниже средней.
Ротор дробилки состоит из вала, на который насажены диски и фиксирующие кольца. По окружности дисков просверлены отверстия, через которые пропущены стяжки. На оси между дисками надеты молотки. Диски и молотки удерживаются на валу в собранном состоянии с помощью концевых шайб, закрепленных на стяжках. На концах вала посажены шкивы, один из которых выполняет функции маховика. Ротор вращается в подшипниках, закрепленных на корпусе дробилки.
Нижняя часть корпуса служит основанием дробилки. В ней установлена подовая решетка, для обслуживания которой предусмотрены окна с откидными крышками, пропущены стяжки. На оси между дисками надеты молотки. Диски и молотки удерживаются на валу в собранном состоянии с помощью концевых шайб, закрепленных на стяжках. На концах вала посажены шкивы, один из которых выполняет функции маховика. Ротор вращается в подшипниках, закрепленных на корпусе дробилки. Верхняя часть корпуса имеет наклонную загрузочную воронку, шарнирно подвешенную шторку, предупреждающую выброс материала из дробилки, и броневые плиты, воспринимающие на себя удары отлетающих от молотков частиц измельчаемого материала. Размольная камера и воронка изнутри защищены плитами из износостойкого материала. Ротор вращается в сторону броневых плит.

## Slide 8
Вибрационные конусные дробилки
Вибрационная (инерционная) конусная дробилка: 1 − дробящий конус; 2 − корпус; 3 − дебалансный вибровозбудитель; 4 − карданный вал; 5 − электродвигатель; 6 − опорная рама; 7, 8 − пружинно-тросовые подвески
Дробящий конус машины имеет дебалансный вибровозбудитель.
Вращающий момент передается на вал возбудителя от электродвигателя, установленного на опорной раме, через карданный вал. Корпус дробилки подвешен к раме на мягких пружинно-тросовых подвесках, благодаря чему машина является практически полностью уравновешенной. Имеются конструкции, в которых та же цель достигается посредством опирания корпуса на резинопневматические виброизоляторы. Дробление осуществляется в кольцевой полости между рабочей частью наружной поверхности конуса и соответствующей частью внутренней поверхности корпуса (в камере дробления); эти поверхности образованы сменными футеровками.

## Slide 9
Классификация мельниц
Мельница − машина для измельчения различных материалов. От дробилок мельницы отличаются более тонким помолом материала (до частиц размерами мельче 5 мм). В зависимости от формы и вида рабочего органа и скорости его движения мельницы можно условно подразделить на пять групп
Схемы мельниц:
а − барабанной; б − роликовой; в − кольцевой; г − бегуны; д − молотковой;
е − пальцевой (дезинтегратор); ж − вибрационной; з − струйной

## Slide 10
Барабанные мельницы
Конструктивные схемы барабанных мельниц:
а − периодического действия (1 − опора; 2 − барабан; 3 − привод вращения барабана; 4 − люк загрузки-выгрузки; 5 − мелющие тела);
б − непрерывного действия (1 − полая цапфа питания; 2 − полая цапфа разгрузки; 3 − барабан; 4 − привод; 5 − загрузочный люк)
В зависимости от особенностей конструкции барабанные мельницы классифицируют:
• по характеру технологического цикла − на мельницы периодического и непрерывного действия;
• по виду среды, в которой осуществляется измельчение, − на мельницы сухого и мокрого измельчения;
• по количеству помольных камер − на одно- и многокамерные;
• по возможности фракционирования продукта − на мельницы без фракционирующих элементов и с фракционирующими элементами;
• по конструкции барабана − на нефутерованные и футерованные (износостойкой сталью или керамикой, твердосплавными пластинами, твердосплавной наплавкой, резиной);
• по виду мелющих тел − на шаровые и стержневые.

## Slide 11
Многокамерная барабанная мельница:
1 − опора; 2 − загрузочный узел; 3 − барабан; 4 − люк; 5, 6 − перфорированные перегородки (сетки); 7 − разгрузочный узел; 8 − мелющие тела; 9 − привод
Недостатком однокамерных мельниц является то, что размеры мелющих тел, оптимально выбранные применительно к какой-либо одной, например, начальной стадии измельчения, являются заведомо неоптимальными на других стадиях, в результате чего снижается производительность оборудования и увеличиваются энергозатраты на измельчение. Этот недостаток устраняется в многокамерных (трубных) барабанных мельницах. Их рабочий объем разделен на несколько камер перфорированными перегородками или сетками, размер отверстий в которых последовательно уменьшается в направлении от загрузочного к разгрузочному узлу мельницы.
Траектория движения единичного мелющего тела (а)
и массы мелющих тел (б) в барабанных мельницах

## Slide 12
Вибрационные мельницы
Конструктивные схемы вибрационных мельниц
Современные промышленные вибрационные мельницы по конструктивной схеме могут быть разделены на однокорпусные, приводимые в движение центробежными вибровозбудителями, и двухкорпусные, приводимые в движение эксцентриковым вибрвибровозбудителем. В каждом корпусе может быть расположено несколько камер.

## Slide 13
Конструктивные схемы вибрационных мельниц с внутренними вибраторами:
1 − корпус; 2 − вибратор; 3 − опоры; 4 − рама; 5 − электродвигатель;
6 − муфта; 7 − мелющие шары (тела); 8 − люк
Принцип работы однокамерных вибрационных мельниц с внутренними вибраторами, функцию которых выполняют гладкий вал с дебалансом и коленчатый вал. При вращении вибратора-вала с дебалансным грузом или коленчатого вала корпус мельницы совершает колебания в двух плоскостях. Эти колебания передаются мелющим шарам и частицам измельчаемого материала, в результате чего те и другие совершают внутри корпуса колебательные движения, из-за чего происходит истирательно-ударное разрушение частиц.