## Slide 1: «Основы проектирования металлургических предприятий»
Преподаватель: Койшина Гулзада Мынгышкызы,
Доктор PhD, кафедры «Металлургия и обогащение полезных ископаемых»
gulzada.koishina@mail.ru
Лекция № 15
Тема:Нагревательное оборудование

## Slide 2: Содержание
1. Классификация электрических печей.
2. Печи для нагрева сопротивлением.
3. Барабанные печи.
4. Толкательные печи.
5. Печи для индукционного нагрева.
6. Печи с газовым обогревом.

## Slide 3: По завершению урока Вы будете знать:
1. Основные способы превращения электрической энергии в тепловую при электронагреве.
3. Какие технологические операции осуществляют в печах прямого нагрева, косвенного нагрева.
4. Как происходит загрузка изделий в камерные печи, шахтные печи.
5. Какие характеристики подлежат расчету при обосновании выбора печи.
6. Достоинства и недостатки барабанных печей.
7. Как работает проходная конвейерная печь.

## Slide 4
Классификация электрических печей
Основные способы превращения электрической энергии в тепловую при электронагреве:
1 − теплоизоляционная футеровка; 2 − нагреваемое изделие или среда; 3 − источники силового питания; 4 − нагреватели; 5 − индукторы; 6 − экран-нагреватель; 7 − электроды; 8 − фокусирующая система; 9 − катод; 10 − источник ионов
В дуговых и руднотермических печах электрическая энергия превращается в тепловую в плазме дугового разряда, существующего в пространстве между двумя электродами, одним из которых может быть масса расплавляемого материала.
Нагрев сопротивлением может осуществляться в печах прямого и косвенного нагрева. В печах прямого нагрева электрическая энергия превращается в тепловую при прохождении тока через нагреваемое тело, которое непосредственно или через понижающий трансформатор включается в питающую электрическую сеть. В печах косвенного и инфракрасного нагрева электрическая энергия превращается в тепловую при прохождении тока через элементы с большим омическим сопротивлением (нагреватели) и передается нагреваемому телу в основном за счет конвекции и луче-испускания.

## Slide 5
Печи для электрошлаковых процессов представляют собой специфическую разновидность печей прямого нагрева, в которых электрический ток циркулирует в цепи «источник питания − рафинируемый слиток (расходуемый электрод) − рафинирующий шлак − рафинированный слиток − водоохлаждаемый кристаллизатор − источник питания», а основным нагреваемым за счет прохождения тока телом является рафинирующий шлак, от которого тепло передается остальным элементам цепи теплопроводностью.
В индукционных печах нагреваемое тело или охватывающий это тело экран-нагреватель помещают в переменное электромагнитное поле и нагревают циркулирующими в них вихревыми токами.
В печах диэлектрического нагрева обрабатываемый материал помещают между пластинами конденсатора, являющегося частью высокочастотного контура. Нагрев происходит за счет выделения диэлектрических потерь в этом материале. Если нагреваемый материал является полупроводником, то нагрев происходит за счет наведения токов смещения и токов проводимости.
В электронно-лучевых печах энергия пучка (потока) электронов, ускоряемых и фокусируемых электромагнитным полем, преобразуется в тепловую благодаря торможению электронов в массе нагреваемого тела.

## Slide 6
Печи для нагрева сопротивлением
Печи периодического действия косвенного нагрева:
а − камерная; б − шахтная; в − элеваторная; г − колпаковая
Печи полунепрерывного действия: а − шахтная; б − элеваторная
В камерных печах загрузку и выгрузку изделий осуществляют в горизонтальной плоскости через дверцу, расположенную в передней стенке печи. В шахтных печах загрузку изделий в цилиндрическую вертикальную шахту − рабочую зону печи − выполняют сверху, опуская изделие на стационарную подставку, находящуюся в нижней части шахты.
В элеваторных печах изделие выдвигают в цилиндрическую вертикальную рабочую зону снизу, на подставке, конструктивно объединенной со съемным днищем печи. В колпаковых печах изделие перед началом нагрева устанавливают на стационарной подставке и накрывают колпаком − крышкой, внутри которого смонтированы нагреватели, тепловая изоляция и другие конструктивные элементы печи.
Печи периодического действия могут оснащаться камерами загрузки-выгрузки, отделенными от камеры нагрева герметичной заслонкой. Печи с камерами загрузки-выгрузки могут эксплуатироваться в полунепрерывном режиме, поскольку в период загрузки и выгрузки силовое питание камеры нагрева не отключается и температура в ней не снижается.

## Slide 7
Барабанные печи
Корпус барабанной печи
В барабанных печах перемещение нагреваемого порошкообразного материала или мелких деталей, загружаемых в печь навалом, осуществляется во вращающемся барабане − муфеле. Внутренняя полость муфеля выполняется с непрерывными витками, расположенными по винтовой линии с определенным шагом, или без витков. В муфеле с витками обрабатываемый материал (детали) перемещается на один виток при каждом обороте муфеля. В муфеле без витков он располагается наклонно под углом 1−5° в сторону разгрузки.
По сравнению с другими печами непрерывного действия барабанные печи обладают следующими преимуществами: удобны для использования в автоматических линиях, так как не требуют вспомогательных транспортных приспособлений; имеют более высокий термический КПД, поскольку отсутствуют затраты тепла на нагрев вспомогательных транспортных устройств (конвейеров, поддонов и др.); хорошо герметизируются, благодаря этому снижается расход контролируемой атмосферы; за счет перевешивания обрабатываемого материала (деталей) обеспечивают высокую однородность условий нагрева и качества термической или химико-термической обработки.

## Slide 8
Печи для индукционного нагрева
Принципиальная схема
печи (установки) с прямым
индукционным нагревом заготовки:
1 − заготовка; 2 − индуктор;
3 − тепловая изоляция;
Несмотря на возможность значительного ускорения нагрева по сравнению с косвенным лучистым и лучисто-конвективным нагревом, печи прямого индукционного нагрева имеют в порошковой металлургии ограниченное применение по следующим причинам:
• кратковременность нагрева не обеспечивает полноты прохождения гомогенизаци-
онных и дегазационных процессов, обеспечивающих, наряду с собственно уплотнением, высокое качество спеченных заготовок;
• различие физических свойств порошковых тел в начальный и конечный периоды
нагрева−спекания значительно более существенное, чем у компактных тел, требует применения источников питания с широким диапазоном регулирования основных параметров; создание таких источников является сложной, до конца не решенной задачей;
• малая прочность прессовок в начальный момент спекания ограничивает скорость
их нагрева в связи с опасностью разрушения под действием термических напряжений; этот фактор действует тем сильнее, чем сложнее форма прессовки и больше ее масса;
• прямой индукционный нагрев порошковых (в состоянии свободной насыпки) загрузок невозможен, так как электросопротивление этих загрузок слишком велико для возбуждения в их объеме греющих токов.

## Slide 9
Типовая компоновочная схема однокамерных
индукционных печей с промежуточным нагревателем:
1 − пульт управления; 2 − промежуточный нагреватель;
3 − печь; 4 − источник питания; 5 − вакуумная система;
6 − система водоохлаждения

## Slide 10
Печи с газовым обогревом
Конвейерная печь с газовым обогревом для восстановления и отжига железного порошка:
1 − загрузочное устройство; 2 − кюбель; 3 − шиберное устройство; 4 − исполнительный механизм; 5 − отсекающая заслонка; 6, 13 − защитные газовые завесы; 7, 12 − патрубки; 8 − плоскопламенные горелки; 9 − муфель; 10 − нагревательное устройство; 11 − охлаждающее устройство; 14 − перфорированный верхний под; 15 − сплошной нижний под; 16 − газоотводная камера; 17 − газоотводной патрубок; 18 − эжектирующее устройство; 19 − привод; 20 − конвейерная сетчатая лента; 21 − бесконтактный выключатель; 22 − рулоны расходуемой ленты-подложки; 23 − направляющие; 24 − кассеты; 25 − питатель пористой ленты-подложки;
26 − прижимный направляющий ролик
Печи с газовым обогревом применяются в металлургии для осуществления процессов восстановления и отжига железного порошка, спекания прессовок из материалов типа «железо − графит» и «железо − графит − медь», цементации спеченных заготовок из материалов на основе железа.