## Slide 1: Технологические характеристики промышленных катализаторов.
Катализ и охрана окружающей среды.

## Slide 2
Основные технологические характеристики гетерогенных катализаторов
Селективность
Активность
Пористость
Механическая прочность
Устойчивость к контактным ядам
Термостойкость
Гидродинамические характеристики
Время жизни
Стоимость

## Slide 3: Каталитическая активность –
мера ускоряющего действия по отношению к данной реакции.
Активность определяется соотношением констант скорости реакции с катализатором и без катализатора:

## Slide 4
Активность можно также характеризовать отношением констант скоростей каталитической и некаталитической реакций:
Если нужно сравнить активность двух катализаторов, используют иную величину – частоту оборотов катализатора. Она равна отношению начальной (или стационарной) скорости реакции к начальной концентрации активных в каталитическом процессе центров Со:

## Slide 5: Селективность (избирательность) катализатора
его способность избирательно ускорять целевую реакцию при наличии нескольких побочных. Применение катализатора с высокой селективностью позволяют сократить расходы на очистку и выделение конечных продуктов. Желательна 100%-я селективность, но она труднодостижима. Для получения высокоселективного катализатора высокая удельная поверхность необязательна.
Требуемая величина селективности для разных процессов различна; она определяется экономическими соображениями исходя из доли стоимости сырья в цене конечного продукта.

## Slide 6
в случае контактных аппаратов с неподвижным слоем не должен разрушаться монолитный катализатор,
в случае контактных аппаратов с подвижным слоем должна быть обеспечена устойчивость к истиранию.
Для определения механической прочности на раздавливание (МПР) катализаторов использовалась универсальная испытательная машина серии AGS-5kNX (компании Shimadzu, Япония).
Принцип заключается в определении усилия при равномерном сжатии (скорость 20мм/мин) гранулы между двумя параллельными плоскостями. Поскольку в подавляющем большинстве случаев в промышленных партиях катализатора невозможно добиться одинаковых линейных размеров гранул, корректный пересчет абсолютной разрушающей нагрузки для единичной гранулы в удельную нагрузку на единицу линейного размера (например, Н/мм) вызывает затруднения. В связи с этим, в качестве характеристики механической прочности используют абсолютное значение разрушающего усилия отдельной гранулы.

## Slide 7
Для предотвращения рекристаллизации катализаторы наносят на термостойкие носители, в некоторых случаях – на носители с высокой теплопроводностью.
В реальности катализатор может отравляться, истираться, закоксовываться, уноситься из зоны реакции и т. д.
Время жизни промышленных катализаторов колеблется от нескольких часов до 2–3 лет.

## Slide 8: Устойчивость катализатора к отравлению каталитическими ядами
В том числе желательно минимизировать отложение кокса на поверхности катализатора в органических реакциях, максимально удлинить период работы катализатора до регенерации.
С целью удлинения срока службы катализатора в промышленных условиях в технологических схемах предусматривают тщательную очистку реагирующих веществ от примесей, являющихся каталитическими ядами (например, в производстве серной кислоты – от соединений мышьяка и фтора, в производстве аммиака – от СО, СО2, сернистых соединений и т. д.)

## Slide 9: Устойчивость катализатора к перегревам в экзотермических реакциях
Важно, чтобы перегрев на 50 – 100 °С выше регламентированной температуры процесса не приводил к необратимой потере активности. Чувствительность катализаторов к воздействию высоких температур связана с рядом различных явлений. Например, повышение температуры и приближение ее к температуре плавления материала приводит к спеканию всей массы катализатора или носителя, приводящему к уменьшению поверхности катализатора или носителя и их активности. Так, в смешанном катализаторе окисления нафталина во фталевый ангидрид при температуре выше 500 °С происходит взаимодействие сульфата калия с оксидом ванадия с образованием каталитически неактивного соединения.

## Slide 10
Систематическое использование катализа для решения проблем охраны окружающей среды
очистка промышленных выбросов
очистка бытовых выбросов
уменьшение содержания оксидов азота, образующихся при сжигании природных топлив на ТЭС
добавление небольшого количества аммиака и пропускание через титанованадиевый катализатор
очистка выхлопных газов автомобилей
применение в качестве катализаторов в современных очистителях платину, палладий или родий, нанесенные на оксид металла