## Slide 1: Переработка и обогащение полезных ископаемых Лекция 5 Магнитные и электрические методы обогащения
Преподаватель: Мотовилов Игорь Юрьевич доктор PhD кафедры «Металлургия и обогащение полезных ископаемых» motovilov88@inbox.ru

## Slide 2: Содержание
Основы магнитного метода обогащения
Магнитные сепараторы
Основы электрического метода обогащения
Способы сообщения частица электрических зарядов
Электрические сепараторы

## Slide 3
Магнитные методы обогащения
Магнитная сила Минералы характеризуются удельной магнитной восприимчивостью χ, измеряемой в м3/кг, и по се величине делятся на
сильномагнитные (ферромагнитные), для которых χ > 4*10-5 м3/кг;
слабомагнитиые (парамагнитные), для которых χ > 10-7 м3/кг;
немагнитные и диамагнитные, дня которых χ < 10 -7 м3/кг.
Величина χ характеризует связь намагниченности вещества с магнит­ным полем в этом веществе.
Из всех элементов ярко выраженный ферромагнетизм имеют Fе, Ni, Со. 32 элемента имеют парамагнитные свойства и сохраняют их в соединениях: Ti, V, Сг, Мn. Мо, W, Рt, Dу и др. Диамагнетики - Сu, Аu, Zn, Аg, Bi и др.
В магнитном поле на частицу руды действует магнитная сила, в нью­тонах:
FH = m* μ0*χ* H*gradH
где т - масса частицы, кг;
μ() - магнитная проницаемость вакуума 4*10-7 Гн/м;
Н - напряженность магнитного поля, А/м;
Grad H – градиент напряженности, А/м2.

## Slide 4
Магнитные методы обогащения
Таблица – Распределение минералов по удельной магнитной восприимчивости χ, см3/г
Сильномаг-нитные минералы | χ, см3/г | Магнитные минералы | χ, см3/г | Слабомаг­нитные минералы | χ, см3/г | Немагнитные минералы | χ, см3/г
Магнетит | 50000–80000·10-6 | Ильменит | 113–270·10-6 | Амфибол | 90·10-6 | Полевой шпат | 5·10-6
Франклинит | 1000–6000·10-6 | Гематит | 70–280·10-6 | Биотит | 40–52·10-6 | Флюорит | 5·10-6
Пирротин | 500–4500·10-6 | Гранат | 60–160·10-6 | Глауконит | 63·10-6 | Рутил | 2·10-6
Мартит | 200–1000·10-6 | Хромит | 50–450·10-6 | Доломит | 27·10-6 | Циркон | 2·10-6
- | - | Вольфрамит | 66–100·10-6 | Лимонит | 36–60·10-6 | Ортоклаз | 5·10-6
- | - | Ферберит | 25–150·10-6 | Магнезит | 15·10-6 | Апатит | 1·10-6
- | - | Родохрозит | 138·10-6 | Монацит | 20·10-6 | Пирит | 1·10-6
- | - | - | - | Пироксен | 65·10-6 | Кальцит | 3·10-6
- | - | - | - | Пиролюзит | 30·10-6 | Борнит | 8·10-6
- | - | - | - | Сидерит | 63·10-6 | Антрацит | 4·10-6
- | - | - | - | Роговая обманка | 24·10-6 | Арсенопирит | 8·10-6
- | - | - | - | Турмалин | 12·10-6 | Берилл | 0,8·10-6
- | - | - | - | Пирит | 40·10-6 | Кварц | 0,2·10-6
- | - | - | - | - | - | Халькопирит | 5·10-6
- | - | - | - | - | - | Галенит | 5·10-6
- | - | - | - | - | - | Сфалерит | 5·10-6
- | - | - | - | - | - | Касситерит | 14·10-6

## Slide 5
Магнитные методы обогащения
Магнитные сепараторы, применяемые в промышленности, разде­ляют по напряженности и силе магнитного поля на две группы:
1) сепараторы для сильномагнитных материалов со слабым магнитным полем (12001600 Э), используемые для обогащения магнетитовых руд;
2) сепараторы для обогащения слабомагнитных руд с сильным магнитным полем (800018000 Э), которые применяют при пере­чистках и доводке концентратов редких металлов. Известны следующие конструктивные типы сепараторов: барабанные, ленточные, валковые, роликовые, диско­вые и др.
Обозначение магнитных сепараторов
Магнитные сепараторы обозначаются основными тремя буквами и двумя цифрами. Первая буква – тип магнитной системы: Э – электромагнитная система; П – система из постоянных магнитов.
Вторая буква – конструкция устройства для выделения магнитного продукта: Б – барабан; В – валок; Р - ротор (реже – ролик); Д – диск; Л – лента и др.
Третья буква – тип среды: С – сухой; М – мокрый. Дополнительно может использоваться четвёртая буква: Ц – центробежный сепаратор; Ш – шариковый и др.
Две цифры в обозначении используются для барабанных и валковых сепараторов. Первая цифра – диаметр рабочего устройства, вторая – длина. Размеры рабочих устройств – в сантиметрах. После буквенного обозначения может стоять одна цифра, характеризующая модель аппарата.
Для сепараторов с несколькими рабочими устройствами перед буквами стоит цифра, указывающая количество этих устройств. Мокрые барабанные сепараторы с нижней подачей дополнительно обозначаются через тире буквами, характеризующими направление движения продуктов (тип ванны): без буквы – прямоточный; П – противоточный; ПП – полупротивоточный; ППЦ – полупротивоточный с частичной циркуляцией магнитного продукта.

## Slide 6
Сепараторы для сухого обогащения сильномагнитных руд:
а – ЭБС-80/170: 1 – вращающийся барабан; 2 – неподвижная электромагнитная си-
стема; 3 – виброкаскадный питатель; 4 – корпус; 5 – бункер исходного продукта; 6 – аспирационный патрубок; б – ПБСЦ-63/50: 1 – вращающийся барабан; 2 – система из постоянных магнитов; 3 – вибропитатель; 4 – корпус; 5 – бункер исходного продукта; 6 – аспирационный патрубок; 7 – делитель (шибер); в – 2ПБС-90/250: 1 – вращающийся барабан (2 шт.); 2 – неподвижная система из постоянных магнитов; 3 – питатель; 4 – корпус; 5 – бункер исходного продукта; 6 – аспирационный патрубок; 7 – делитель (шибер); 8 – смотровой люк; 9 – очиститель барабана. и – исходный; м – магнитный; н - немагнитный
Магнитные методы обогащения

## Slide 7
Сепараторы для мокрого обогащения сильномагнитных руд:
а – прямоточный ПБМ; б – противоточный ПБМ-П; в – полупротивоточный ПБМ-ПП; г – противоточный ЭБМ-П для регенерации тяжелосредной суспензии; д – сепаратор с “бегущим” магнитным полем. 1 – приёмная коробка исходной пульпы; 2 – барабан; 3 – магнитная система; 4 – ванна; 5 – брызгала; 6, 7 - отжимной и очищающий скребки; м – магнитный; н – немагнитный
Магнитные методы обогащения

## Slide 8
Магнитные методы обогащения
Рис. Валковые сепараторы для обогащения слабомагнитных руд:
4ЭВМ-38/275: 1 – бункер-питатель; 2 – катушка; 3 – сердечник; 4 – полюсный наконечник; 5 – часть полюсного наконечника со щелями; 6 – валок; 7 – замыкание магнитного потока

## Slide 9
Магнитные методы обогащения
Факторы, влияющие па процесс магнитного обогащения
Гранулометрический состав. Магнитная сила значительно меняется с удалением от полюсов магнита. Поэтому частицы различных размеров будут по-разному обогащаться на одном и том же сепараторе, даже если материал раскрыт. Результаты обогащения улучшаются, если руда обесшламлена или обеспылена.
Влажность. Мелкую руду при сухом магнитном обогащении следует сушить до 0,5÷ 1 %, а крупную - до 3 ÷5 %.
Высокоградиентный сепаратор

## Slide 10
Электрические методы обогащения
Разделение возможно при воздействии на заряженную частицу элек­трического поля напряженностью Е, В/м. Электрическая сила, создаваемая внешним электрическим полем,
Fэ = g ∙ E
где g - заряд частицы, Кл. Направление действия силы зависит от зна­ка заряда частицы и направления электрического поля.
Существует электрическая сила зеркального отображения, если возле заряженной частицы есть проводящая масса, Fэ
где: d- расстояние частицы от поверхности проводящей массы, м;
ε0-электрическая постоянная, 8.85-10-12 Ф/м;
εс - диэлектрическая проницае­мость среды.
Сила зеркального отображения всегда направлена к массе и становит­ся заметной только вблизи электрода и при соприкосновении с ним.

## Slide 11
Электрические методы обогащения
Разделение минералов по электропроводности
Минералы хорошо проводящие (удельное сопротивление от 10-6 до 102 ом·см) | от 103 до 1010 ом·см) | от 1011 до 1016 ом·см)
Антрацит | Антимонит | Алмаз
Арсенопирит | Боксит | Альбит
Галенит | Бурый железняк | Анортит
Гематит | Висмутовый блеск | Апатит
Графит | Вольфрамит | Бадделеит
Золото | Гранат (ожелезненный) | Барит
Ильменит | Гюбнерит | Бастнезит
Ковеллиы | Каолинит | Берилл
Колумбит | Касситерит | Биотит
Магнетит | Киноварь | Волластонит
Манганит | Корунд | Гипс
Молибденит | Кристофит | Гранат (светлый)
Пирит | Лимонит | Диопсид
Пиролюзит | Сидерит | Кальцит
Пирротин | Смитсонит | Карналит
Платина | Стибнит | Кварц
Рутил | Сфалерит | Кианит
Серебро | Тунгстит | Ксенотим
Танталит | Хромит | Магнезит
Тетраэдрит | Циркон | Монацит
Титаномагнетит | - | Мусковит
Халькозин | - | Нефелин
Халькопирит | - | Оливин
- | - | Полевой шпат
- | - | Роговая обманка
- | - | Силлиманит
- | - | Сподумен
- | - | Ставролит
- | - | Турмалин
- | - | Флюорит
- | - | Целестин
- | - | Циркон (слабо ожелезненный)
- | - | Шеелит
- | - | Шпинель
- | - | Эпидот

## Slide 12
Электрические методы обогащения
Способы сообщения заряда частицам

## Slide 13
Электрические методы обогащения
Электрические сепараторы для обогащения руд разделяют:
1) по характеру электрического поля, в котором производится разделение минералов;
2) по конструктивным особенностям.
По первому признаку сепараторы делят на:
а) сепараторы, в которых обогащение происходит в электрическом поле в воздушной среде;
б) сепараторы, в которых обогащение происходит в поле корон­ного разряда в воздушной среде;
в) сепараторы, в которых обогащение осуществляется последо­вательно в поле коронного разряда и в электростатическом поле в воздушной среде;
г) сепараторы, в которых разделяют частицы в электростатиче­ском неоднородном поле в среде жидкого диэлектрика (для получе­ния мономинеральных фракций при минералогическом анализе и т. п.).
По конструктивным особенностям различают: роликовые, бара­банные, камерные, пластинчатые, трубчатые, ленточные (конвейер­ные), каскадные, щелевые и другие сепараторы. Электрические сепа­раторы работают эффективно при значительной разнице в электро­проводности разделяемых минералов и при узкой классификации руды по крупности.

## Slide 14
Электрические методы обогащения
Рис. Схемы электростатических сепараторов:
а – барабанный сепаратор; б – камерный с вертикально расположенными электродами-пластинами; 1- бункер-питатель; 2 – зарядный электрод (барабан, пластина); 3 – отклоняющий электрод (труба, пруток, пластина, перфорированная жалюзиобразная пластина); 4 – источник высокого напряжения; 5 – щётка; 6 – шибер; 7 – приёмники продуктов разделения
п – проводники; нп – непроводники (диэлектрики); пп – промежуточный продукт
Коронно-электростатический сепаратор

## Slide 15
Электрические методы обогащения
Рис. Схемы трибоэлектростатических сепараторов:
а – барабанный; б – камерный с пластинчатыми электродами;
1 – бункер-питатель; 2 – наклонная пластина (подложка); 3 и 4 – электроды (барабаны, пластины специального профиля); 5 – щётка; 6 – шибер; 7 – приёмники продуктов разделения
(-) – частицы с отрицательным зарядом; (+) – частицы с положительным зарядом

## Slide 16
Электрические методы обогащения
Факторы влияющие на процесс электрического обогащения
1. Влажность. Её влияние очень сильно. При большой влажности частиц сила их сцепления препятствует разделению, поэтому необходима суш­ка до состояния сыпучести и обеспыливание (для устранения электрическо­го сцепления).
Остаточная поверхностная влага может как ухудшать, так и улучшать электрическое разделение потому вопрос об уровне сушки решается кон­кретно для рассматриваемых условий.
2. Крупность. Так как гравитационные к центробежные силы велики по сравнению с электрическими, электрической сепарации следует подвергать узко классифицированный материал.
3. Обработка поверхности. Она может существенно менять свойства электрически разделяемых частиц, так как очень тонкий слой, формируе­мый при химической обработке, может полностью изменить поведение частицы. Чаще приходится убирать такие пленки, сформировавшиеся в естественных условиях, например, оттиркой пли промывкой.
4. Обработка объема частицы обжигом. В результате обжига изменяется электропроводность лимонита, оливина, смитсонита, эвксенита.
5. Температура. С изменением температуры электропроводность ми­нералов меняется. Для каждой пары минералов существует оптимальная температура для разделения. Контактная поляризация в целом проходит лучше при температуре 50÷3000С.
6.Существенно влияет на разделение частота вращения барабана.
7. Регулирующими воздействиями являются также напряжение на электродах, угол установки и расстояние коронирующего и отклоняющего электродов от осадительного барабана.