## Slide 1: Переработка и обогащение полезных ископаемых Лекция 6 Флотационный метод обогащения. Общие представления. Классификация и закрепление флотационных реагентов
Преподаватель: Мотовилов Игорь Юрьевич доктор PhD кафедры «Металлургия и обогащение полезных ископаемых» motovilov88@inbox.ru

## Slide 2: Содержание
Общие представлении о флотации
Классификация флотационных реагентов
Закрепление флотационных реагентов на поверхности минералов
Характеристика флотационных реагентов

## Slide 3
Общие представлении о флотации
К определению краевого угла смачивания
Силы действующие на периметре смачивание трех фаз
уравнение Неймана:

## Slide 4
Классификация флотационных реагентов

## Slide 5
Закрепление флотационных реагентов на поверхности минералов
Схема образования двойного электрического слоя

## Slide 6
Характеристика флотационных реагентов. Собиратели
Закрепление воздушного пузырька на поверхности частицы, обработанной реагентом-собирателем

## Slide 7
Характеристика флотационных реагентов. Собиратели
Структура молекулы бутилового ксантогената калия

## Slide 8
Характеристика флотационных реагентов. Пенооброзаватели
Распределение молекул реагента пенообразователя на границе раздела жидкой и газообразной фаз

## Slide 9
Механизм 1: активация сфалерита растворимыми солями меди
ZnS ZnS + Cu+2 = ZnS CuS + Zn+2
Механизм 2: активация кварца катионами двухвалентных тяжелых металлов
+
-
-
-
-
-
-
кварц SiO2
-
+
-
-
-
-
-
-
кварц SiO2
+ +
+ +
-
-
+
Кварц до активации(слева) и после (справа)
Механизм 3: активация пирита серной кислотой. В пульпе на поверхности пирита образуются пленки гидратов железа. При добавлении серной кислоты эти пленки растворяются и на поверхности образуются сульфидосульфаты.
Fe(OH)2 {Fe(OH)2}n
FeS2 + H2SO4 = FeS2 FeSO4 + H2O
Fe(OH)2 {Fe(OH)2}n
Механизм 3: образование водорастворимых сульфидных пленок - сернистый натрий (для окисленных руд цветных металлов - церуссита PbCO3, малахита CuCO3)
Характеристика флотационных реагентов. Активаторы

## Slide 10
Механизм 3: образование водорастворимых сульфидных пленок - сернистый натрий (для окисленных руд цветных металлов - церуссита PbCO3, малахита CuCO3)
Характеристика флотационных реагентов. Активаторы

## Slide 11
Характеристика флотационных реагентов. Депрессоры
1
2
3
воздух
воздух
4
без депрессора с депрессором
1. Растворение слоя собирателя, находящегося на поверхности минерала.
2. Вытеснение ионов собирателя ионами депрессора.
3. Образование на поверхности минерала гидрофильного соединения без вытеснения с нее собирателя.
4. Образование на поверхности гидрофильной пленки, состоящей из осадка тонкодисперсных частиц.
Наиболее широко применяют цианиды, цинковый купорос, сернистый натрий, жидкое стекло, бихроматы, щелочи, органические соединения

## Slide 12
Цианиды
Соли синильной кислоты являются депрессорами пирита, сфалерита, медных минералов, минералов серебра, ртути, кадмия и никеля
Хорошо растворяются в воде и гидролизуются:
NaCN+H2O→NaOH+HCN↑
Применяются цианиды исключительно в щелочных средах, в которых они не подвергаются гидролизу.
В зависимости от подавляющего действия цианидов минералы цветных металлов можно разделить на три группы:
1 – Pb, Bi, Sn, As, Ru
2 – Hg, Cd, Cu
3 – Zn, Pt, Ni, Au, Fe
Характеристика флотационных реагентов. Депрессоры

## Slide 13
Цинковый купорос
Применяется для депрессии цинковой обманки самостоятельно или в сочетании с цианидом.
В нейтральной или щелочной средах образует осадок Zn(OН)2 в присутствии соды осадок ZnCO3, который налипая на поверхность сфалерита, депрессирует его.
В щелочной среде цианид цинка диссоциирует с выделением циан-иона
ZnCN2↔2 CN-+Zn2+
Дезактивация поверхности сфалерита цианидом в присутствии ионов меди
2CuS+6CN-=2[Cu(CN)2]-+2CN+2S2-
Характеристика флотационных реагентов. Депрессоры

## Slide 14
Сернистый натрий
Широко применяется при флотации сульфидных и несульфидных минералов как активатор, сульфидизатор, подавитель, десорбент собирателей и регулятор рН пульпы.
В водной среде гидролизуется:
Na2S+2H2O→2NaOH+H2S
H2S→H++HS-
HS-→H++S2-
Также применяют соединения окислов серы: сернистый газ, сернистая кислота, сульфиты Na2SO3 и тиосульфаты Na2S2O3
Характеристика флотационных реагентов. Депрессоры

## Slide 15
Жидкое стекло
Химический состав жидкого стекла непостоянен. Общая формула его R2O*mSiO2, где R2O соответствует Na2O, а m – модуль, т.е. число молекул SiO2 приходящихся на одну молекулу R2O, равный 2-4,5.
В водной среде диссоциирует:
Na2SiO3+2H2O↔H2SiO3+2Na++2OH-
H2SiO3→H++HSiO3-
HSiO3-→H++SiO32-
При флотации жирнокислотными собирателями жидкое стекло применяется как депрессор кварца и других силикатных минералов, а также кальцита, апатита, флюорита.
Характеристика флотационных реагентов. Депрессоры

## Slide 16
Кремнефтористый натрий Na2SiF6
Применяется в качестве регулятора среды и селективного депрессора при разделении рутила и циркона, пирохлора и циркона.
Конденсированные фосфаты натрия
Пирофосфат Na4P2O7, триполифосфат Na5P3O10, гексаметафосфат Na6P6O18 являются эффективными подавителями-пептизаторами шламистых частиц минералов пустой породы, таких как кварц, кальцит, апатит.
Органические депрессоры
Депрессирующие действие связано с образованием в пульпе коллоидных частиц (мицелл), которые закрепляясь на поверхности минералов гидратируют ее.
Реагенты данного типа: крахмал, декстрин, танин и карбоксилметилцеллюлоза.
Характеристика флотационных реагентов. Депрессоры

## Slide 17
Регуляторы среды
рН
Характеристика флотационных реагентов. Регуляторы среды